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ДСТУ Б В.2.6-15-99

Код УКНД-91.060.50
Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні.
Загальні технічні умови
1 РОЗРОБЛЕНО: Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і
проектний інститут по цивільному будівництву" (ВАТ "КиївЗНДІЕП")
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 21 січня 2008 р. № 27
Чинні від 2008-05-01
Зміст. Пункт 5. Слова: "навколишнього середовища" замінити словом: "довкілля", вилучити "Додатки Е, Ж, Н".
Розділ 1. У першому абзаці слово: "жорсткого" замінити словом: "непластифікованого".
У другому абзаці посилання на СНІП 2.01.02 замінити посиланням на ДБН В.1.1 -7.
Після другого абзацу вставити наступний абзац: "Стандарт не розповсюджується на світлопрозорі фасадні системи, зенітні ліхтарі, а також на вироби спеціального призначення (протизламні, кулене​пробивні, протипожежні та ін.)".
У четвертому абзаці, п 'ятому рядку після 4.2.17 доповнити 4.2.18, рядок сьомий вилучити.
Розділ 2
Вилучити такі стандарти:
	ГОСТ 2.001-70
	ЕСКД. Общие положения

	ГОСТ 12.0.004-90
	ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Основные положения

	ГОСТ 111-90
	Стекло листовое. Технические условия

	ГОСТ 4647-80
	Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи

	ГОСТ 7502-89*
	Рулетки измерительные металлические. Технические условия

	ГОСТ 9550-81
	Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе

	ГОСТ 11262-80
	Пластмассы. Метод испытания на растяжение

	ГОСТ 15088-83
	Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по Вика

	ГОСТ 19111-77
	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные. Технические условия

	ГОСТ 23166-78
	Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия

	ГОСТ 24866-89
	Стеклопакеты клееные. Технические условия

	ГОСТ 25891-83
	Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций

	ГОСТ 26302-84
	Стекло строительное. Метод определения коэффициента направленного пропускания света

	ГОСТ 26602-85
	Окна. Метод определения сопротивления теплопередаче


	ГОСТ 27296-87
	Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения                                                                    

	СНиП 2.01.01-82
	Строительная климатология и геофизика                                                    

	 СНиП 2.01.02-85
	Противопожарные нормы                                                                             

	СНиП 2.01.07-85
	Нагрузки и воздействия

	СНиП II-3-79**
	Строительная теплотехника

	СНиП II-4-79
	Естественное и искусственное освещение

	СН 3223-85
	Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочем месте

	ТУ У 24936090.001-98
	Уплотнители из термопластичного каучука. Технические условия

	ТУ У В.2.7-19354290.001 -95
	Стекло листовое теплоотражающее тонированное. Технические условия
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Доповнити такими стандартами:
	
	Технічний регламент модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах

	
	Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд

	ДБН В.1.1-7-2002
	Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

	ДЬН В.1.2-2:2006
	СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування

	ДБН В.2.5-13-98
	Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд

	ДБН В.2.5-28-2006
	Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

	ДБНВ.2.6-31:2006
	Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

	ДСТУ ГОСТ 2.001:2006
	ЄСКД. Загальні положення

	ДСТУ 4179-2003
	Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

	ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99)
	Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі

	ДСТУ Б В.2.6-18-2000 (ГОСТ 26602.2-99)
	Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності

	ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99)
	Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізоляції

	ДСТУ Б В.2.6-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99)
	Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла

	ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99)
	Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні. Загальні технічні умови

	ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99)
	Будівельні матеріали. Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови

	ДСТУ Б В. 2.7-122-2003 (ГОСТ 111-2001)
	Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови

	ДСТУ Б В.2.7-130:2007
	Будівельні матеріали. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

	ДСН 3.3.6.037-99
	Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

	ДСН 3.3.6.039-99
	Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

	ДСН 3.3.6.042-99
	Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

	НАПБ А.01.001-2004
	Правила пожежної безпеки в Україні

	НАПБ Б.01.008- 2004
	Правила експлуатації вогнегасників

	НАПБ Б.03.001-2004
	Типові норми належності вогнегасників

	НАПБ Б.06.004- 2005
	Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

	
	Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань
працівників з питань охорони праці


           Змінити позначення стандартів:
ДСТУ 2651-94 на ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ 380-94); ДСТУ Б В.2.6-13-97 на ДСТУ Б В.2.6-13:2006; ГОСТ 14192-77* на ГОСТ 14192-96; СНІП 2.04.01-85 на СНиП 2.04.01-85; СНІП 2.04.05-91 на СНиП 2.04.05-91; СНІП II-12-77 на СНиП II-12-77; СанПіН 4630-88 на СанПиН 4630-88; СанПіН 42-128-4690-88 на СанПиН 42-128-4690-88; СанПіН 6027 А-91 на СанПиН 6027 А-91.
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Замінити назву стандартів: ГОСТ 9.302-88 на "ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметалли​ческие неорганические. Методы контроля"; ГОСТ 9.303-84 на "ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору", ГОСТ 12.1.018-93 на "ССБТ. Пожаро-взрывобезопасность статического электричества. Общие требования"; ГОСТ 12.1.044-89 на "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их опреде​ления"; ГОСТ 12.4.011-89 на "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и класси​фикация"; СТ СЭВ 4178-83 на "Двери деревянные. Метод испытания сопротивления статической нагрузке, действующей в плоскости створки"; СТ СЭВ 4179-83 на "Двери деревянные. Метод испы​тания сопротивления статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки".
Пункт 4.1.1 Перший абзац викласти в новій редакції: "Вироби повинні виготовлятись у від​повідності з вимогами цього стандарту, ДСТУ Б А.3.1 -6, ДСТУ Б В.2.6-23, конструкторської та технічної документації згідно з ДСТУ ГОСТ 2.001, затвердженої за встановленим порядком і нормативного документа на конкретні типи нестандартизованих виробів (додаток А)".
Пункт 4.2.1 Після таблиці 1 додати абзац: "Примітка. Значення граничних відхилень встановлені для температурного інтервалу проведення вимірів від 16 °С до 24 °С".
Пункт 4.2.4 Викласти в новій редакції: "Перепад лицьових сполучених поверхонь профілів в зварних кутових та Т-подібних з'єднаннях не повинен перевищувати 0,6 мм, при механічному з'єд​нанні імпостів з профілями коробок та стулок, а також між собою - не більше 1,0 мм".
Пункт 4.2.5 Вилучити.
Пункт 4.2.8 У п'ятому рядку замінити "5 000" на "20 000".   У шостому рядку замінити "10 000" на "20 000".                     У сьомому рядку замінити  "10 000" на "20 000".                    У восьмому рядку замінити "5 000" на "20 000".
Пункт 4.2.9 У дванадцятому рядку замінити "50 (490,5)" на "100 (981)". У тринадцятому рядку замінити "100 (981)" на "120 (1177,2)".
Пункт 4.2.10 У п'ятому, шостому і сьомому рядках замінити "20 (196,2)" на "25 (245,2)".  У восьмому та дев'ятому рядках замінити "50 (490,5)" на "40 (392,4)".
Пункт 4.2.15 У першому абзаці посилання на СНІП 2.01.07 замінити посиланням на ДБН В.1.2-2.  У другому абзаці після слів: "...не більше 8 мм" доповнити словами: "на кожен склопакет".
Пункт 4.2.16 Цифри в кінці другого речення замінити (91,8 Н) на (98,1 Н).
Пункт 4.2.18 Викласти в новій редакції: "Опір теплопередачі виробів повинен прийматись у відповідності з вимогами ДБН В.2.6-31".
Пункт 4.2.19 Викласти в новій редакції: "Опір повітропроникності виробів повинен відповідати вимогам розділу 5 ДБН В.2.6-31".
Пункт 4.2.21 Посилання на СНІП ІІ-4 замінити посиланням на ДБН В.2.5-28.
Пункт 4.2.22 У другому абзаці вилучити слова "...безперервних по периметру ущільнення".
Підрозділ 4.2 Доповнити наступними пунктами:
"4.2.32 Рамочні елементи виробів та їх деталі повинні мати правильну геометричну форму. Відхилення від прямолінійності кромок деталей рамочних елементів не повинне перевищувати 1,0 мм на 1 м довжини на будь-якій ділянці елемента виробу.
4.2.33 Граничне відхилення розмірів розташування приладів повинно бути ±1,5 мм.
4.2.34 Різниця довжин діагоналей прямокутних елементів виробів не повинна перевищувати:
· для виробів із розмірним інтервалом до 1000 мм включно - 2,0 мм;
· для виробів із розмірним інтервалом понад 1000 мм до 2000 мм включно - 3,0 мм;
· для виробів із розмірним інтервалом більше 2000 мм - 4,0 мм.
4.2.35
Відхилення від номінальних розмірів розташування водозливних та інших отворів: ± 3,0 мм
- за довжиною профілів, ±1,0 мм - за висотою перерізу.
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4.2.36 Відхилення від розміру відстані між наплавами суміжних зачинених стулок - не більше
1,0 мм на 1,0 м.
4.2.37 Провисання (завищення) зачинених елементів, які відчиняються (стулок, полотен, ква-​
тирок) у виробі не повинне перевищувати 1,5 мм на 1,0 м ширини.
4.2.38 Перепад лицьових поверхонь (провисання) у кутових і Т-подібних з'єднаннях суміжних
деталей коробок і стулок, встановлення яких передбачене в одній площині, не повинен перевищувати
1,0 мм.
4.2.39 Зазори у кутових і Т-подібних з'єднаннях розміром понад 0,5 мм не допускаються".
Пункт 4.3.1 Другий рядок викласти у новій редакції:" - профілі із ПВХ згідно з ДСТУ Б В.2.7-130".
Пункти 4.3.2 - 4.3.11 Вилучити.
Пункт 4.3.14 Замінити "± 1° 30'" на"+ 1,5°"
Пункт 4.3.17 Замінити ТОСТ 9.302" на "ГОСТ 9.303"
Пункт 4.3.19 Вилучити другий абзац.
Пункт 4.3.20 Перший абзац після слів: "...конкретних типів" доповнити словами:" і мати захисне або захисно-декоративне покриття згідно з ГОСТ 9.303, яке забезпечує надійну корозійну стійкість".
Пункт 4.3.21 Викласти в новій редакції: "Для світлопрозорого заповнення стулок і полотен засто​совуються склопакети згідно з ДСТУ Б В.2.7-107, скло згідно з ДСТУ Б В.2.7-122".
Розділ 5 У назві розділу слова: "навколишнього середовища" замінити словом: "довкілля".
Пункт 5.1 Посилання СанПІН 6027 А-91 замінити посиланням на СанПиН 6027 А, посилання СИ № 6035 А-91 замінити посиланням на СИ 6035 А.
Пункт 5.2 Посилання на ДСП-201 -97 замінити посиланням на ДС-201.        Пункт 5.3 Посилання на СИ № 6035 А-91 замінити посиланням на СИ 6035 А.
Пункт 5.4 Посилання на СНІП ІІ-4 замінити посиланням на ДБН В.2.5-28; посилання на СНІП 2.04.05 замінити посиланням на СНиП 2.04.05; посилання на СНІП 2.04.01 замінити посиланням ш СНиП 2.04.01.
Пункт 5.6 Посилання на СН 3223 замінити посиланням на ДСН 3.3.6.037.
Пункт 5.7 Вилучити речення:"(Затверджені Держнаглядом з охорони праці України, наказ № 4 від 9.01.98 р.)".
Пункт 5.9 Посилання на СН 3223 замінити посиланням на ДСН 3.3.6.037. Пункт 5.10 Після ГОСТ 12.1.012 долучити ДСН 3.3.6.039.
Пункт 5.11 Посилання на СанПІН 4630-88 замінити посиланням на СанПиН 4630; посилання на СНІП 2.04.01 замінити посиланням на СНиП 2.04.01.
Пункт 5.12 Посилання на СанПІН 42-128-4690 замінити посиланням на СанПиН 42-128-4690.
Пункт 5.14 Перше речення після слів "відповідати вимогам" викласти в новій редакції: "НАПБ А.01.001"
Пункт 5.17 Посилання на наказ МОЗ України "№ 45 від 31.03.94 р." замінити посиланням "№ 280 від 23.07.2002 р."; посилання на ГОСТ 12.0.004 замінити посиланням на "Типовим положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці".
Розділ 5. Доповнити пунктами:
5.19 Необхідність облаштування приміщень, в яких виготовляють і зберігають вироби, авто-​
матичними установками пожежогасіння і сигналізації визначається згідно з НАПБ Б.06.004, а вико​-
нання - згідно з ДБН В.2.5-13.
5.20 Виробничі і складські приміщення повинні бути обладнані згідно з НАПБ А.01.001 пер​-
винними засобами пожежогасіння. Оснащення приміщень первинними засобами пожежогасіння -
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згідно з НАПБ А.01.001 і НАПБ Б.03.001, а експлуатація вогнегасників повинна здійснюватися від​повідно до НАПБ Б.01.008.
5.21 Мікроклімат приміщень повинен відповідати ДСН 3.3.6.042.
Пункт 6.7 Удругому абзаці замінити "4.2.1-4.2.6" на "4.2.1 -4.2.4, 4.2.6".
Розділ 6 доповнити пунктами:
"6.14 Підтвердження відповідності виробів вимогам цього стандарту здійснюється згідно з пос​тановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд" шляхом їх сертифікації.
6.14.1 Сертифікація здійснюється призначеним в установленому порядку органом з оцінки відповідності (далі - орган оцінки) з використанням модуля В (перевірка виробу певного типу) в комбінації з модулем F (перевірка продукції) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. № 1585 "Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах" та із застосуванням процедур, які зазначені у Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд та конкретизовані цим стандартом:
а)
виробник або уповноважена ним особа подають до органу оцінки заявку на перевірку типу,
яка повинна містити:
· назву і адресу виробника, а у разі подання заявки уповноваженою особою - її назву і адресу, а
також документ про надання повноважень;
· письмове підтвердження, що така заявка не була подана до іншого органу оцінки;
б)
виробник або уповноважена ним особа подають до органу оцінки технічну документацію, яка
повинна охоплювати всі стадії проектування, виробництва і застосування продукції та давати мож​-
ливість оцінити її відповідність вимогам цього стандарту, включно із:
· загальним описом виробу;
· конструкцією та робочими кресленнями виробу;
· описами, що стосуються функціонування виробу;
· списком стандартів з переліку національних стандартів і описом рішень, прийнятих на вико-​
нання вимог регламенту, якщо згадані стандарти не були застосовані;
· результатами проектних розрахунків, випробувань тощо;
· звітами про випробування продукції;
· актом постановки виробів на серійне виробництво;
в)
орган оцінки:
· проводить аналіз технічної документації з метою підтвердження того, що типовий зразок про-​
дукції виготовлено згідно з технічною документацією;
· здійснює контроль за виробництвом на підприємстві-виробнику включно із відбором зразків
виробів певного типу для проведення випробувань.
Відбір зразків проводиться представником органу оцінки за участі представників виробника або уповноваженої ним особи;
-
проводить оцінку граничного рівня дефектності продукції (модуль Р) через статистичний аналіз
ймовірності виходу параметра за границі допуску за результатами визначення показників влас-​
тивостей, що мають кількісні дані (наприклад, основні розміри, механічна міцність, межа вогнестій-​
кості, опір вітровим навантаженням, опір теплопередачі) при виробництві партій продукції одного
типорозміру або статистичного аналізу долі негативних результатів випробувань за певний період
часу - для показників властивостей, контроль яких у процесі виробництва здійснюється за альтер-​
нативною ознакою (наприклад - геометричні параметри);
-
організує проведення випробувань зразків виробів певного типу на їх відповідність переліку
показників властивостей, який узгоджено з виробником або уповноваженою ним особою, і який
відповідає вимогам цього стандарту і має включати: вимоги до зовнішнього вигляду поверхонь,
вимоги до геометричних параметрів, вимоги до опору теплопередачі, вимоги до матеріалів, вимоги до
механічної міцності і надійності та вимоги до межі вогнестійкості.
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Випробування зразків проводять в лабораторіях, атестованих у встановленому порядку у при​сутності представників органу оцінки. Протокол випробувань підписують представники виробника, випробувальної лабораторії та органу оцінки. Затверджує протокол керівник органу оцінки.
У разі якщо один чи більше перевірених зразків не відповідають вимогам цього стандарту, орган оцінки розробляє план коригувальних дій і контролює їх виконання з боку виробника до приведення стану виробництва у відповідність з вимогами технологічного регламенту.
За позитивними результатами аналізу технічної документації, контролю виробництва, оцінки граничного рівня дефектності продукції та випробувань зразків виробів певного типу орган оцінки видає виробнику або уповноваженій ним особі сертифікат відповідності продукції вимогам цього стандарту і реєструє його у встановленому порядку.
6.14.2 Після отримання сертифіката відповідності виробник наносить національний знак відпо​відності на виріб або на додану до нього етикетку, паковання чи супровідну документацію відповідно до правил застосування національного знака відповідності, затверджених постановою Кабінету Мі​ністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599.
Сертифікат відповідності вимогам цього стандарту та вищезазначена документація повинні зберігатися виробником протягом 10 років після застосування виробів у спорудах і надаватися для перевірки в установленому законодавством порядку".
Пункт 7.1 Перше речення викласти в новій редакції: "Геометричні розміри виробів, відхилення від площинності виробів, провисання елементів (стулок, полотен), перепад лицьових поверхонь коробок і стулок, зазори у з'єднаннях (4.2.1 - 4.2.4, 4.2.6, 4.2.32 - 4.2.39) вимірюються у відповідності до вимог ГОСТ 26433.1".
У другому реченні посилання на ГОСТ 7502 замінити посиланням на ДСТУ 4179.
Абзаци другий та четвертий вилучити.
У третьому абзаці посилання на ГОСТ 23166 замінити посиланням на ДСТУ Б В.2.6-23.
Пункт 7.11 Внести до пункту як передостанній абзац: "Разом з тим руйнівна сила повинна бути не менше безпечної мінімальної руйнівної сили, що дорівнює:
· для стулки –  F min\безп. = 2400 Н;
· для коробки - F min\безп. = 1900 Н
Пункт 7.12 Посилання на ГОСТ 26602 замінити посиланням  на ДСТУ Б В.2.6-17. Пункт 7.13 Посилання на ГОСТ 25891 замінити посиланням на ДСТУ Б В.2.6-18 Пункт 7.14 Посилання на ГОСТ 27296 замінити посиланням  на  ДСТУ Б В.2.6-19. Пункт 7.15 Посилання на ГОСТ 26302  замінити посиланням на  ДСТУ Б В.2.6-20 .
Пункт 7.16 Викласти в новій редакції: 'Перевірка виробів на водопроникність (4.2.23) прово​диться згідно з ДСТУ Б В.2.6-18".
Пункти 7.18 Викласти у новій редакції "Колір, якість поверхонь виробів (4.2.31) перевіряють візуально, шляхом порівняння із зразками-еталонами, затвердженими за встановленим порядком"
Пункти 7.19 - 7.25 вилучити.
Пункт 7.27 Замінити ТОСТ 9.303" на ТОСТ 9.302".
Пункт 7.29 Вилучити слова "у відповідності з ТУ У 24936090.001-98", після слів: "...проводиться" доповнити словами: "згідно з чинними нормативними документами".
Пункт 7.31 Посилання на ГОСТ 24866 замінити посиланням на ДСТУ Б В.2.7-107. Пункт 7.32 Посилання на ГОСТ 111 замінити посиланням на ДСТУ Б В.2.7-122.
Пункт 9.1 Викласти у новій редакції: "Під час монтажу та експлуатації виробів потрібно виконувати загальні вимоги до монтажу виробів (Додаток К) та "Вказівки з монтажу і експлуатації виробів", затверджені за встановленим порядком".
Пункт 10.2 Замінити слово "дня" на слово "дати".
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Додаток А, пункт 1 викласти в новій редакції: "Профіль з непластифікованого полівінілхло​риду - погонажний профільний виріб різноманітного поперечного перерізу, виготовлений методом екструзії, з непластифікованого полівінілхлориду, який застосовується для виготовлення вікон, бал​конних дверей, дверей, вітрин, вітражів, перегородок та воріт".
Вилучити додатки Е, Ж і Н.
На останній сторінці над "Ключові слова" надати "Код УКНД 91.060.50"
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