[image: image1.jpg]



НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
[image: image18.png]XX X X X

No3HaYeHHA Npodinis KOMOiHOBaAHUX 32 TeNACI30NALINHUM
3anoBHeHHAM (4.1) martepiany

no3Ha4YeHHA npodinis KoMGiHOBaHUX 3a CTaHOM MarTepiany (4.2)

no3HayYeHHA npoginis koM6iHOBAHWUX 3a NOKPUTTAM
nuuLoBOI NOBEPXHI (4.3)

HOoMep PoGoYUX KpecneHb NiANPUEMCTBA-BUPOOHUKA
npodinis koMEiHoOBaHWX

no3HaYeHHA 0aHoro CTaHpapTy



Конструкції будинків і споруд
ПРОФІЛІ З АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ
ІЗ ТЕРМОМІСТКАМИ
ДЛЯ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Загальні технічні умови

ИСС «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

ДСТУ Б В.2.6-30:2006
Київ
МІНБУДУКРАЇНИ 2006
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
ПЕРЕДМОВА
РОЗРОБЛЕНО:
Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ВАТ "КиївЗНДІЕП")
РОЗРОБНИКИ:
О. Ващук; Л. Зайончковська; О. Московських; Н. Новицька;
 Г. Поляков, канд.техн. наук (керівник розробки); Е. Чичваріна
ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінбуду України від З0 серпня 2006 р. № 291
УВЕДЕНО ВПЕРШЕ
[image: image19.png]Tabnuua 2

¥ minimeTpax

[donyck cxpyuyBaHHA ANA npodinis 3aBROBXKU

SO o N0 R0 A LI oo
[0 25 sKnou. 1,0 1.2 1,2 15 . 20 20 |
{ [lo 50 BKMHOY. 1,0 1.2 1,5 18 ! 20 | 20
{ [0 100 BKHOM. 1,0 1.5 1.5 20 | 20 | 20 !
flo 150 sknou. 1,2 1,5 18 22 | 25 1 30 |
Ao 200 aKniou. 15 18 2,2 26 | 30 | 35 |
| o 300 BKioy. 1.8 25 3,0 a5 | 40 | a5 |

©. 2 - AMKOMIHIEBI TROMINt: 3 -~ TBLMOMICTOK

PUCYHOK 2 - BinXMNEHHA recMeTPUYHUX
napameTpie npodinis

hy

//\'ﬁ

&

i>300

1 -~ KQHTDONbLHA NAUTA: 2 - KCHTPONLOBAHUWA NDOMINL
PucyHok 3 - Mepesipka 8igxMneHHA npodinis

8id NPAMOAIHINHOCTE



Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюд​жувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України заборонено. Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Мінбуду України.
Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
Мінбуду України Державне підприємство «Укрархбудінформ»
© Мінбуд України, 2006
ДСТУ Б В.2.6-30:2006 ЗМІСТ
с.
1 Сфера застосуванн
1

2 Нормативні посилання
1

3 Терміни та визначення понять
5
4 Класифікація
5

5 Технічні вимоги
6

5.1 Загальні положення
6
5.2 Форма і розміри профілів комбінованих
6
5.3 Вимоги до конструкції профілів комбінованих
7
5.4 Вимоги до захисно-декоративного покриття
7
5.5 Вимоги до матеріалів і комплектуючих профілів комбінованих
8
5.6 Комплектність
8
5.7 Маркування    
8
5.8 Пакування      
9
6  Вимоги безпеки та охорони довкілля
9

7  Правила приймання
 11
8  Методи контролювання
 12
9  Правила транспортування та зберігання
 12
10 Гарантії виробника
 12
Додаток А
Товщина захисно-декоративного покриття
 13
Додаток Б
Метод визначення межі міцності профілів
комбінованих на поперечний розтяг
        .

 14
Додаток В
Метод визначення стійкості профілів комбінованих до зсуву
При короткочасному навантаженні

         
 15
III
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
[image: image20.png]Tabnuua 2 B MunnumeTtpax
LonycK CKPyYMBaHUA ANA NPOUNEen JAnHOn
Wwupuna b 20 1000 RO 2000 ; #0 3000 Ao 4000 ao 5000 Gonee
I BKAOY. | BIUOY. BKNOY. BKNIOM. 5000
o 25 sKAtoM. 10 | 12 1 1.2 15 20 20
[lo 50 sKnioy. 1,0 12 15 1.8 20 ' 20
o 100 sKsHoM. 10 | 15 | 15 2,0 20 | 20
Oo150ekmod. | 12 | 15 | 18 22 25 30
[0 200 BKTkoy, 15 18 | 22 26 30 . 35
Lo 300 sKsioy, 18 | 25 30 3,5 40 | 45

!
j

2/

—[o.4]

1, 2 - anoMuHUEBbIe NPONK; 3 - TEPMOMOCTUK

PucyHok 2 - OTKNOHEHUA reoMeTpu4ecKux
napameTpos npogunen

h>300

1 - KQHTPOMbHARA NNANUTA; 2 - KOHTRONUPYEMBIA NPOhUNL

PucyHok 3 - [posepka OTKIIOHeHWA npodunen
OT NPAMONUHEWHOCTU




Конструкції будинків і споруд
ПРОФІЛІ З АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ІЗ ТЕРМОМІСТКАМИ
ДЛЯ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Загальні технічні умови
Конструкции зданий и сооружений
ПРОФИЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ТЕРМОМОСТИКАМИ
ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Общие технические условия
Construction of building's and structures
SATION FROM ALUMINIUM ALLOYS FOR ENCLOSURE FILOING STRUCTURES
General specifications
Чинний вія 2007-02-01
1
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт поширюється на профілі з алюмінієвих сплавів АД31 постійного перерізу, з'єднані термомістками (далі - профілі комбіновані).
Профілі комбіновані виготовляються з профілів алюмінієвих, виготовлених методом гарячого екструзійного пресування підвищеної та особливої точності геометричних розмірів (прецизійні) за 
ДСТУ Б В.2.6-3, з'єднаних між собою термомістками.
Профілі комбіновані призначені для виготовлення огороджувальних будівельних конструкцій житлових, громадських, виробничих, допоміжних будинків і споруд, а також можуть застосовуватися в інших галузях промисловості.
Вимоги щодо безпеки виготовлення профілів комбінованих викладені у розділі 6.
2
НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ 2296-93                    Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак зідповідності
Формa, розміри, технічні вимоги та правила застосування
ДСТУ -4179-2003                Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-3-95              Конструкції будинків ι споруд. Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів
(ГОСТ 22233-93)
для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні -технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-17-2000        Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні
(ГОСТ 26602.1-99)
Методи визначення опору теплопередачі
ДБН В.1.1-7-2002
 Пожежна безпека об'єктів будівництва
ДБН В.2.5-28:2006
 Природне ι штурне освітлення
ДСН 3.3.6.037-99
 Державні санітарні  норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
ДСН 3.3.6.039-99
 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
ДСН 3.3.6.042-99
 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
ДСанПіН 2.2.7.029-99         Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами
 та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення
ДСП-201-97
 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених
 пунктів від забруднення хімічними і біологічними речовинами
ДСТУ Б В.2.6-30:2006 
ДНАОП 0.00-1.32-01
НАПБ А.01.001-2004 НАПБ Б.03.001-2004
НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП-24-86)
ГОСТ 9.031-74
ГОСТ 9.032-74 
ГОСТ 9.301-86
ГОСТ 9.302-88
ГОСТ 9.410-88 
ГОСТ 9.510-93
ГОСТ 12.1.004-91
 ГОСТ 12.1.005-88
ГОСТ 12.1.007-76
ГОСТ 12.1.012-90
ГОСТ 12.1.014-84
ГОСТ 12.1.018-93
ГОСТ 12.1.019-79
ГОСТ 12.2.003-91
ГОСТ 12.3.002-75
ГОСТ 12.3.009-76


Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных
установок
(Правила влаштування електроустановок. Електроустаткування спеціальних
установок)
Правила пожежної безпеки в Україні Норми належності вогнегасників
Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной опасности (Визначення категорій приміщень і будинків за вибухопожежною небезпекою)
ЕСЗКС. Покрытия анодно-окисные полуфабрикатов из алюминия
и его сплавов. Общие требования и методы контроля
;
(ЄСЗКС. Покриття анодно-окисні напівфабрикатів з алюмінію
і його сплавів. Загальні вимоги і методи контролю)
ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения 
(ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги і позначення)
ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические.
Общие требования.
(ЄСЗКС. Покриття металеві і неметалеві неорганічні. Загальні вимоги)
ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические.
Методы контроля
(ЄСЗКС. Покриття металеві і неметалеві, неорганічні. Методи контролю)
ЕСЗКС. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы
 (ЄСЗКС. Покриття порошкові полімерні. Типові технологічні процеси)
ЕСЗКС. Полуфабрикаты из алюминия и алюминиевых сплавов. Общие требования к временной противокоррозионной защите, упаковке, транспор​тированию и хранению
(ЄСЗКС. Напівфабрикати з алюмінію і алюмінієвих сплавів Загальні вимоги до тимчасового протикорозійного захисту, упакування, транспортування і зберігання)
ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги)
ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
(ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)
ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности 
(ССБТ. Шкідливі речовини . Класифікація і загальні вимоги безпеки)
ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (CCБT. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)
ССБТ. Воздух робочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками
(ССБТ. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками)
ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества.
Общие требования
(ССБТ. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)
ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
(ССБТ. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)
ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
(ССБТ. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)
ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБТ. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)
ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
(ССБТ. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
ГОСТ 12.4.011-89 ГОСТ 12.4.013-85 ГОСТ 12.4.021-75 ГОСТ 12.4.028-76 ГОСТ 12.4.034-85
ГОСТ 12.4.103-83 ГОСТ 17.2.3.02-78
ГОСТ 166-89
ГОСТ 515-77
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84)
ГОСТ 2228-81Ε 
ГОСТ 2874-82 
ГОСТ 3560-73 
ГОСТ 3749-77 
ГОСТ 6507-90 
ГОСТ 7376-89 
ГОСТ 8828-89
ГОСТ 9347-74
ГОСТ 9569-79
ГОСТ 9980.3-86 Ε ГОСТ 9980.5-86 Ε
ГОСТ 10354-82

ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБТ. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)
ССБТ. Очки защитные. Общие технические требования (ССБТ. Окуляри захисні. Загальні технічні вимоги)
ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБТ. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)
Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия (Респіратори ШБ-1 "Лепесток". Технічні умови)
ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка
(ССБТ. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація і маркування)
 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты
ног и рук. Классификация
(ССБТ. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук.
Класифікація)
Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями 
(Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)
Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)
Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия (Папір пакувальний бітумований і дьогтьовий. Технічні умови)
Металлы. Методы испытания на растяжение            (Метали. Методи випробування на розтяг)
Бумага мешочная. Технические условия (Папір для мішків. Технічні умови)
Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль якості).
Лента стальная упаковочная. Технические условия (Стрічка сталева пакувальна. Технічні умови)
Угольники поверочные 90°. Технические условия (Косинці повірочні 90°. Технічні умови)
Микрометры. Технические условия (Мікрометри. Технічні умовні
Картон гофрированный. Общие технические условия (Картон гофрований. Загальні технічні умови)
Бумага основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия
(Папір основа і папір двошаровий водонепроникний пакувальний. Технічні умови)
Картон прокладочный и уплотнительные прокладки из него.
Технические условия
(Картон прокладочний і ущільнювальні прокладки з нього. Технічні умови)
Бумага парафинированная. Технические условия (Папір парафінованій. Технічні умови)
Материалы лакокрасочные. Упаковка (Матеріали лакофарбові. Пакування)
Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение (Матеріали лакофарбові. Транспортування і зберігання)
Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
ГОСТ 12082-82
ГОСТ 14192-96 ГОСТ 16295-93 ГОСТ 16711-84 Ε ГОСТ 17648-83 ГОСТ 18477-79 ГОСТ 19300-86
ГОСТ 21650-76
ГОСТ 22225-76
ГОСТ 24297-87 ГОСТ 26254-84
ГОСТ 26877-91 ГОСТ 28702-90
ГОСТ 28840-90
СНиП 2.04.01-85    СНиП  2.04.05-91    СНиП 2.09.02-85   СНиП 2.09.04-87 СанПиН 4630-88 СанПиН 42-128-4690-88

Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг.
Общие технические условия
(Лати дощаті для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови)
Маркировка грузов (Маркування вантажів)
Бумага противокоррозионная. Технические условия (Папір протикорозійний. Технічні умови)
Основа парафинированной бумаги. Технические условия (Основа парафінованого паперу. Технічні умови)
Полиамиды стеклонаполненные. Технические решения (Поліаміди склонаповнені. Технічні рішення)
Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры (Контейнери універсальні. Типи, основні параметри і розміри)
Средства измерения шероховатости поверхностным профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры (Засоби вимірювання шорсткості поверхневим профільним методом. Профілографи-профілометри контактні. Типи і основні параметри)
Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования
(Засоби скріплення тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)
Контейнеры универсальные массой брутто 0,625 и 1,25 т.
Технические условия
(Контейнери універсальні масою брутто 0.625 і 1,25 т. Технічні умови)
Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)
Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
(Будинки і споруди. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій)
Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы (Металопродукція. Методи вимірювання відхилень форми)
Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые.
Общие технические требования
(Контроль неруйнівний. Товщиноміри ультразвукові. Загальні технічні вимоги)
Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования
(Машини для випробувань матеріалів на розтяг, стиск і вигин. Загальні технічні вимоги)
Внутренний водопровод и канализация (Внутрішній водопровід і каналізація)
Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціонування)
Производственные здания (Виробничі будинки)
Административные и бытовые здания (Адміністративні і побутові будинки)
Охрана поверхностных вод от загрязнения (Охорона поверхневих вод від забруднення)
Охрана почвы от загрязнений бытовыми и промышленными отходами (Охорона грунту від забруднень побутовими і промисловими відходами)
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
З    ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.
[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image21.png]XX X X X

0603HaveHne npocunein KOMEUHUPOBAHHBIX MO Tenno0U30NALMOHHOMY
3anonHexuio (4.1) matepuana

0603Ha4eHre NpoUNen KOMBUHUPOBAHHBIX N0 COCTORHUIO
matepuana (4.2)

o6o3Ha4eHne Npodunen KOMOUHNPOBAHHBIX MO MOKPbITUO
nMueBoi nosepxHocTy (4.3)

HoMep pabounx YepTexxedn NPeANPUATUR-U3rOTOBUTENA npocdunei
KOMOBUHUPOBaHHBIX

o603Ha4eHue aaxHoro cranpapra



а - алюмінієвий  профіль з термомістком  без  заповнювача; б - алюмінієвий профіль з термомістком з заповнювачем; 1,2- алюмінієві профілі; 3
[image: image4] 
Рисунок 1 - Види алюмінієвих профілів з термомістками
3.1
Профіль комбінований з алюмінієвого сплаву з термомістками
Виріб, який складається з алюмінієвих порожнистого і суцільного пресованих профілів з діа​метром описаного кола до 300 мм, марки сплаву АД31, з'єднаних між собою термомістками (вкладишами) (рисунок 1а).
Простір між термомістками може бути заповнений теплоізоляційним матеріалом (рисунок 1 б)
Профілі комбіновані, можуть складатися з різноманітних комбінацій порожнистих та суцільних профілів у залежності від конструкційних та теплофізичних вимог до конструкції.
3.2
Термомістки
Вироби виготовлені з матеріалу меншої теплопровідності ніж алюміній.
3.3
Порожнисті профілі
Профілі, форма поперечного перерізу яких має замкнені і незамкнені порожнини згідно з ДСТУ Б В.2.6-3.
3.4
Суцільні профілі
Профілі, у поперечному перерізі яких немає замкнених порожнин.
3.5
Лицьова поверхня профілю
Видима поверхня профілю а змонтованій конструкції, до якої ставляться вимоги до показників зовнішнього вигляду.
4    КЛАСИФІКАЦІЯ
Профілі комбіновані поділяються:
4.1 За теплоізоляційним заповненням:
· без заповнення - ПК;
· з заповненням - ПКЗ.
4.2 За станом матеріалу згідно з ДСТУ Б В.2.6-3.
4.3 За покриттям лицьової поверхні:
· анодно-окисне - Ан;
· рідке лакофарбове - Рл;
· рідке електрофорезне - Ре;
· порошкове полімерне - П;
· комплексне - К (двошарове, з різних видів покриття).
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
Умовне позначення профілю комбінованого слід приймати відповідно до схеми:    X    X   X

       позначення профілів комбінованих за теплоізоляційним
заповненням (4.1) матеріалу
позначення профілів комбінованих за станом матеріалу (4.2)
позначення профілів комбінованих за покриттям лицьової поверхні (4.3)
номер робочих креслень підприємства-виробника профілів комбінованих
позначення даного стандарту
Приклад умовного позначення профілю комбінованого при замовленні і в документації іншої продукції: профіль комбінований з теплоізоляційним заповнювачем, неповністю загартований з рідким електрофорезним покриттям лицьової поверхні, за номером 160 згідно з робочими креслен​нями підприємства-виробника.
ПКЗ Т4 Ре -160- ДСТУ Б В.2.6 -30:2006
5    ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
5.1
Загальні положення
5.1.1 Профілі комбіновані повинні виготовлятися у відповідності з вимогами цього стандарту, за робочими кресленнями розробника технічної документації з дотриманням встановленого техноло​гічного регламенту.
Номенклатура і геометричні розміри профілів комбінованих повинні відповідати вимогам нор​мативної документації на конкретні типи профілів комбінованих, затвердженої за встановленим порядком підприємством-виробником.
5.2
Форма й розміри профілів комбінованих
5.2.1 Форма перерізу і геометричні розміри профілів комбінованих повинні бути узгоджені з
підприємством-виробником.
5.2.2 Профілі комбіновані виготовляють мірної й немірної довжини в межах від 2000 мм до
6000 мм.
Поставка профілів комбінованих іншої довжини допускається за згодою між виробником та споживачем.
Граничні відхилення довжини профілів комбінованих повинні бути від 0 до -10 мм.
Профілі комбіновані повинні бути розрізані під прямим кутом. Косина зрізу не повинна бути більшою ніж 3°.
5.2.3
Відхилення від прямолінійності полиць h2i профілю комбінованого на відрізку профілю
300 мм повинно бути не більше 0,3 мм. а на всю довжину профілю відхилення від прямолінійності h1i
не повинно перевищувати значень, вказаних у таблиці 1, рисунок 3.
Таблиця 1
У міліметрах
	Довжина профілю
	До 1000 включ.
	До 2000 включ.
	До 3000 включ
	До 4000 включ.
	До 5000 включ.
	До 6000 включ.
	Більше 6000

	Величина відхилення
	0,7
	1,3
	1,8
	2,2
	2,6
	3,0
	3,5


5.2.4 Скручування профілю комбінованого вздовж поздовжньої осі в залежності від його ширини не повинно перевищувати значень, наведених у таблиці 2.
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
Таблиця 2

У міліметрах
	
	
	
	Допуск
	скручування для
	профілів
	завдовжки
	

	Ширина b
	ДО
	1000
	до 2000 включ.
	до 3000 включ.
	до 4000 включ.
	
	до 5000 включ.
	: більше 5000
І

	До 25 включ.
	;         1
	,0
	1,2
	1.2     ;
	1,5
	
	2,0
	2,0

	До 50 включ.
	!        1
	,0
	1,2
	1,5         !
	1,8
	j
	2,0
	і         2,0

	До 100 включ.
	'          1
	,ο
	1,5
	:       1,5
	2,0
	
	2,0
	2,0

	До 150 включ.
	;       ι
	,2
	1,5
	1,8      ;
	2,2
	І j
	2,5
	І      з.о

	До 200 включ.
	!             1
	,5
	1,8
	і         2,2         І
	2,6
	І
І
	3,0
	і         3,5


| До 300 включ.

1,8

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



'. 2 - алюмінієві профілі; 3 - термомісток
Рисунок 2 - Відхилення геометричних
параметрів профілів

1 - контрольна плита: 2 - контрольований профіль
Рисунок 3 - Перевірка відхилення профілів від прямолінійності
5.2.5 Граничне відхилення розмірів від паралельності лицьових поверхонь профілів комбіно-ваних. показане на рисунку 2. не повинно перевищувати 0,5 мм.
При базових поверхнях різних довжин за опорну приймається довша поверхня.
5.2.6 Граничне відхилення від перпендикулярності профілів комбінованих, показане на рисунку 2. не повинно перевищувати 0,5 мм.
5.2.7 Граничне відхилення від прямолінійності. показане на рисунку 2. не повинно перевищувати 0.4. мм.
5.3
Вимоги до конструкції профілів комбінованих
5.3.1 Межа міцності профілів комбінованих при випробуваннях на поперечний розтяг повинна
бути не менше 80 Н/мм.
5.3.2 Зусилля зсуву алюмінієвої частини комбінованого профілю відносно термомістка повинно
бути не менше 24 Н/мм.
5.3.3 Опір теплопередачі профілів комбінованих повинен бути не менше 0,36 м2 К/Вт.
5.4
Вимоги до захисно-декоративного покриття
5.4.1 Профілі комбіновані повинні мати захисно-декоративне покриття.
5.4.2 В залежності від умов експлуатації і декоративних вимог до захисно-декоративного покриття
застосовують види покриття згідно з 4.3.
Рекомендована товщина захисно-декоративного покриття вказана в додатку А.
5.4.3
Колір лицьової поверхні профілів комбінованих повинен відповідати зразкам-еталонам,
затвердженим в установленому порядку, і бути узгодженим із замовником.
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
5.4.4 Лакофарбове покриття повинно відповідати III класу згідно з ГОСТ 9.032. Товщина покриття
вибирається в залежності від кліматичного виконання.
5.4.5 Зовнішній вигляд і товщина анодно-окисного покриття повинні відповідати ГОСТ 9.301 і
ГОСТ 9.031.

5.4.6 Порошкове полімерне покриття двошарове комплексне повинно відповідати IV класу згідно
з ГОСТ 9.410.
5.4.7 Електрофорезне рідке покриття повинно відповідати технічній документації підприємства-
виробника.
5.4.8 На лицьовій поверхні профілю комбінованого не допускаються механічні пошкодження,
пузирі завглибшки понад 0,07 мм, поздовжні сліди від матриці завглибшки понад 0,03 мм, а також
поперечні, сліди від матриці, що утворюються при зупинці преса. На решті поверхні алюмінієвого
профілю  не допускаються  механічні пошкодження,  пузирі,  глибина яких перевищує половину
мінусового допуску на товщину полиць і стінок, а також поздовжні сліди від матриці завглибшки понад
0,15 мм.
5.5 Вимоги до матеріалів і комплектуючих профілів комбінованих
5.5.1
Для виготовлення профілів комбінованих застосовуються:
· профілі з алюмінієвих сплавів АД31 при діаметрі описаного кола до 300 мм;
· термомістки;
· заповнювач теплоізоляційний.
5.5.2 Матеріали і комплектуючі вироби повинні пройти вхідний контроль згідно з ГОСТ 24297, від​
повідати вимогам нормативної документації і підтверджуватися сертифікатами якості заводів-пос-
тачапьників та бути дозволені до використання в житловому будівництві МОЗ України.
5.5.3 Номенклатура, основні параметри, форма й розміри перерізів, фізико-механічні влас-​
тивості та інші вимоги до профілів з алюмінієвих сплавів АД31 (складових профілів комбінованих)
повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-3 для профілів підвищеної та особливої точності гео-​
метричних розмірів (прецизійних) при діаметрі описаного кола до 300 мм. а також кресленням
підприємства-розробника профілів.
5.5.4 Термомістки, які з'єднують алюмінієві профілі, повинні виготовлятись з армованого скло-​
волокном поліаміду згідно з ГОСТ 17648 чи іншого матеріалу з фізико-механічними показниками,
наведеними нижче.
5.5.4.1 Температура розм’якшення матеріалу термомістка повинна бути не менше 180 °С. 5.5.4.2 Міцність термомістків при розтягуванні повинна бути не менше 110 МПа. 
5.5.4.3 Модуль пружності пои розтягуванні повинен бути не менше 2900 МПа. 
5.5.4.4 Гранична міцність пои вигині повинна бути не менше 80 МПа.
5.5.4.5 Ударна в'язкість при температурі 23 °С повинна бути не менше 40 кДж/м·-.
5.5.4.6 Ударна в'язкість при температурі мінус 40 °С повинна бути не менше 30 кДж/м2.
5.5.4.7 Коефіцієнт лінійного теплового розширення з залежності від ширини і форми профілю
(2.5 - 3.5) -10-5 1/°С.
Теплопровідність у сухому стані не повинна перевищувати 0.30 Вт/(м-К).
5.5.4.8 В якості заповнювача можна використовувати пінополіуретан згідно з ОСТ 6-55-455 чи інший матеріал із коефіцієнтом теплопровідності не більше 0,15 Вт/(м-К).
5.6
Комплектність
5.6.1 Профілі комбіновані повинні поставлятися комплектно.
Комплектність поставки повинна відповідати специфікації споживача, вказаної у договорі на поставку.
В комплект поставки входить документ про якість на продукцію, яка відвантажується.
5.7
Маркування
5.7.1 Кожне пакувальне місце повинно мати маркування. Маркування повинно наноситись не​змивною фарбою на металеву або пластмасову бирку, яка прикріплюється до тари чи пакета, і повинно містити:
8
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
· умовне позначення профілю;
· найменування і товарний знак підприємства-виробника;
· масу пакета;
· дату виготовлення;
· номер партії;
· найменування замовника;
· знак відповідності згідно з ДСТУ 2296 (якщо такий надано при сертифікації);
· штамп ВТК;
· порядковий номер вантажного місця.
5.7.2 Кожне вантажне місце повинне мати транспортне маркування у відповідності з вимогами ГОСТ 14192.
5.8 Пакування
5.8.1 Тимчасовий протикорозійний захист згідно з ГОСТ 9.510 указується в договорі на поставку.
5.8.2 Пакування повинно забезпечити зберігання профілів комбінованих та їх поверхні від меха-​
нічних пошкоджень.
5.8.3 Для пакування застосовують:
· контейнери згідно з ГОСТ 22225, ГОСТ 18477;
· дощаті лати для вантажів масою до 500 кг згідно з ГОСТ 12082;
· м'яку тару з водостійкого картону для вантажів масою до 200 кг за технічною документацією
виробника;
· тару, виготовлену за технічною документацією виробника й узгоджену а установленому
порядку.
5.8.4
Для пакування профілів комбінованих використовують папір марки В-70, В-78 і Π згідно з
ГОСТ 2228, ОДП згідно з ГОСТ 16711, двошаровий водонепроникний папір згідно з ГОСТ 8828,
парафінований папір згідно з ГОСТ 9569, картон гофрований згідно з ГОСТ 7376, плівку полі​-
етиленову завтовшки 0,1 мм чи 0,2 мм згідно з ГОСТ 10354.
Допускається використовувати папір згідно з ГОСТ 515 чи протикорозійний – ГОСТ 16295.
5.8.5
При укладанні профілів комбінованих в тару зони повинні бути відділені один від одного
шаром паперу чи плівки, а вільне місце в тарі повинно бути заповнено підкладковим картоном згідно з
ГОСТ 9347 чи іншим матеріалом, який не призводить до пошкодження.
5.8.6 Для обв'язування вантажних місць застосовують сталеву стрічку згідно з ГОСТ 3560 або стрічку зі штучних матеріалів, яка за своєю якістю не гірше вказаної.
Пакування профілів ι формування вантажного місця треба проводити згідно з ГОСТ 9.510
З'єднання профілів та формування вантажного місця повинні відповідати ГОСТ 21650.
5.8.7 Маса пакувального місця з м'якій тарі повинна бути не більше 200 кг при упаковці в контейнер - -нe більше 500 кг.
6    ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
6.1 Матеріали для виготовлення профілів .комбінованих і в тому числі імпортного виробництва)
повинні відповідати вимогам винних стандартів і мати дозвіл до застосування МСЗ України.
6.2 Виробничі приміщення для виготовлення профілів комбінованих повинні бути забезпечені
припливно-витяжною вентиляцією згідно з ГОСТ 12.4.021   і  СНиП 2.04.05. опаленням згідно зі
СНиП 2.04.05, освітленням згідно з ДБН В.2.5-28. Водогін і каналізація повинні відповідати вимогам
ГОСТ 2874 і СНиП 2.04.01.
Робітники повинні забезпечуватись санітарно-побутовими приміщеннями згідно зі СНиП 2.09.04.
6.3 Технологічний процес та обладнання, що використовується для виготовлення профілів ком-​
бінованих, повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002, при виборі електрообладнання
керуватися вимогами ДНАОП 0.00-1.32-01.
6.4 Технічна експлуатація електроустаткування під час виробництва профілів комбінованих
повинна здійснюватися у відповідності з ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.018 і "Правилами безпечної роботи
електроустаткування споживачів" (затвердженими Держнаглядохоронпраці України, наказ № 4 від
9.01.98 р.).
9
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
6.5
В повітрі робочої зони під час виготовлення профілів комбінованих необхідно контролювати
наявність шкідливих хімічних речовин. Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони контролюється
згідно з ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.014 і методиками Міністерства охорони здоров'я України.
Гігієнічні нормативи й методи визначення хімічних речовин, які допускаються в повітрі робочої зони при виготовленні профілів:
—
алюмінієвий пил, ГДК р.з. 6 мг/м3, клас небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007. Метод визначення -
МУ № 4436-87 "Методические указания на определение концентрации вредных веществ в воздухе
рабочей зоны".
6.6
Рівень   шуму  на   робочих  місцях   не   повинен   перевищувати   норми,   встановленої  в
ДСН 3.3.6.037.
6.7 Рівень вібрації на робочих місцях повинен відповідати ДСН 3.3.6.039, контроль - згідно з
ГОСТ 12.1.012.

6.8 Мікроклімат робочих приміщень повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042.
6.9 Контроль за станом навколишнього природного середовища, який включає охорону атмос-​
ферного повітря та грунту, контроль за скидом стічних вод повинен здійснюватися у відповідності з
вимогами:
· виділення шкідливих речовин із матеріалів у повітряне середовище приміщень - згідно з
ДСП-201. Контроль - згідно з ГОСТ 17.2.3.02 і ДСП-201;
· стічні води повинні відповідати вимогам СанПиН 4630, СНиП 2.04.01;
· охорона грунту від забруднення побутовими та промисловими відходами повинна здійсню​
ватися відповідно до СанПиН 42-128-4690, ДСанПіН 2.2.7.029.
6.10
Для виробничих та складських приміщень повинна бути визначена категорія щодо вибухо-
пожежної та пожежної небезпеки згідно з НАПБ Б.07.005 (ОНТП 24-86).
Виробничі будинки для виготовлення профілів комбінованих повинні відповідати вимогам ДБН В. 1.1-7, СНиП 2.09.02 та вимогам інших нормативних документів.
Будинки та приміщення для виготовлення та зберігання профілів комбінованих повинні об​ладнуватися установками пожежної автоматики відповідно до вимог чинних нормативно-правових документів.
У випадку виникнення пожежі слід використовувати первинні засоби пожежогасіння. Вид та кількість первинних засобів пожежогасіння слід визначати відповідно до НАПБ Б.03.001.
Пожежна безпека виробництва повинна забезпечуватися системами запобігання пожежі, про​типожежним захистом, організаційно-технічними заходами згідно з ГОСТ 12.1.304.
6.11
Фарбування виробів та зберігання фарб повинні відповідати «Общим правилам взрыво-
опасности для взрывоопасных химических,  нефтехимических и нефтеперерабатывающих произ-​
водств», затвердженим Гостехнадзором 06.09.88 р. і «Санитарным правилам при окрасочных работах
с применением ручных распылителей» СП № 991  затвердженим М3 23.09.72р.
Під час проведення фарбувальних робіт слід дотримуватися вимог НАПБ А. 01 .001.
6.12
Фарбу наносять на поверхню виробів за технологією виробника.
При проведенні фарбування, а також після закінчення необхідно ретельно провітрити примі​щення.
Фарбу упаковують у щільно закриту тару згідно з ГОСТ 9980.3, що захищає фарбу від вологи та прямих сонячних променів. Зберігання фарби - згідно з ГОСТ 9980.5.
6.13 Робітники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту у відповідності з
вимогами ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.028, ГОСТ 12.4.034.
6.14 Переміщення, транспортування, навантаження та зберігання матеріалів та готової продукції
здійснюються згідно з вимогами ГОСТ 12.3.009 і ГОСТ 12.3.002.
6.15 Під час роботи необхідно застосовувати спецодяг і засоби індивідуального захисту рук і ніг
згідно з ГОСТ 12.4.103, очей - окуляри згідно з ГОСТ 12.4.013.
6.16 До роботи з виготовлення профілів комбінованих допускаються особи не молодші 18 років,
які пройшли інструктаж з техніки безпеки, пожежної безпеки та медичний огляд у відповідності з
наказом МОЗ України № 555 від 31.03.94, № 555 від 29.09.89.
Навчання працюючих безпечним правилам праці проводиться згідно з типовим положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, розробленим та за​твердженим Держнаглядохоронпраці.
10
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
7    ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
7.1 Приймання профілів комбінованих проводить відділ технічного контролю підприємства-
виробника партіями у відповідності з вимогами цього стандарту і комплекту технічної документації на
конкретний тип профілів комбінованих.
7.2 Партією треба вважати профілі комбіновані однакового перерізу, виготовлені за однією
технологією з одних і тих самих матеріалів протягом однієї зміни.
7.3 Для перевірки відповідності профілів комбінованих вимогам цього стандарту проводять
вхідний, операційний і приймальний контроль.
7.4 Вхідний контроль матеріалів, наведених в 5.5, проводиться у відповідності з вимогами
ГОСТ 24297, цього стандарту та нормативних документів на конкретні види матеріалів і виробів за
переліком матеріалів, які підлягають вхідному контролю, затвердженому у встановленому порядку і
який діє на підприємстві-виробнику.
Порядок проведення операційного контролю профілів комбінованих установлюють у техноло​гічному регламенті підприємства-виробника.
Приймальний контроль профілів комбінованих проводять шляхом проведення приймально-зда​вальних і періодичних випробувань.
7.5 Приймально-здавальні випробування профілів комбінованих суцільним контролем прово-​
дяться у відповідності з вимогами 5.2.1, 5.2.2, 5.4.2, 5.4.3.

7.6 Приймально-здавальні випробування вибірковим контролем проводяться у відповідності з
вимогами 5.2.3 - 5.2.6, 5.4.4 - 5.4.7.

7.6.1
Для вибіркового контролю геометричних розмірів профілів комбінованих за 5.2.3 - 5.2.6
відбирають методом випадкової вибірки 2 % від кожної партії, але не менше трьох профілів.
При отриманні незадовільних результатів перевірки геометричних розмірів по них проводять поштучний контроль.
7.6.2
Для визначення товщини захисного покриття і зовнішнього вигляду за 5.4.4 - 5.4.7 від-
бирають методом випадкової вибірки три зразки профілю комбінованого.
Пои отриманні незадовільних результатів контролю проводять повторний контроль на подвоєній кількості зразків, відібраних від тієї самої партії. У разі незадовільних результатів повторного конт​ролю партія профілів комбінованих прийманню не підлягає, а випуск виробів припиняється до виявлення причин браку та відпрацювання технологічного процесу.
7.7
Для періодичного контролю профілів комбінованих за 5.3.1, 5.3.2 відбирають 5 % профілів від
кожної партії, але не менше трьох, із яких вирізають зразки для випробувань.
Періодичність випробувань - раз на 10 днів та при заміні матеріалів або зміні технології.
Перевірка вимог щодо опору теплопередачі проводиться у складі готових виробів із профілів комбінованих. Періодичність випробувань на відповідність 5.3.3 встановлюється один раз за п'ять років.
7.8 Періодичним випробуванням на відповідність вимогам 5.3.3 підлягають профілі комбіновані, які витримали приймально- здавальні випробування.
7.9 Результати періодичних випробувань оформляються протоколом і затверджуються керів​ником підприємства-виробника.
7.10 Споживач має право проводити контрольну перевірку відповідності виробів вимогам цього
стандарту, дотримуючись при цьому наведеного порядку відбору профілів комбінованих та засто-​
совуючи вказані методи контролю.
7.11 Кожна партія виробів повинна мати документ про якість, який складається підприємством-
виробником, і повинен містити:
· найменування підприємства-виробника, його місцезнаходження;
· умовне позначення профілів комбінованих;
· номер партії;
· дату виготовлення;
· кількість виробів у штуках;
· дані випробувань.
11
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
ДСТУ Б В.2.б-30:2006
8    МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
8.1
Геометричні розміри поперечного перерізу профілів комбінованих контролюють товщино-​
міром згідно з ГОСТ 28702, мікрометром згідно з ГОСТ 6507, штангенциркулем згідно з ГОСТ 166,
кутоміром згідно з ГОСТ 3749, оптико-електронними вимірювачами або іншим інструментом, що
забезпечує необхідну точність вимірювань.
Довжина профілів комбінованих (5.2.2) контролюється рулеткою згідно з ДСТУ 4179.
8.2 Перевірка відхилення від прямолінійності (5.2.3.), скручування (5.2.4), граничного відхилення
від  паралельності   (5.2.5),  граничного  відхилення   від  перпендикулярності   (5.2.6)  комбінованих
профілів визначається згідно з ГОСТ 26877.
8.3 Механічні властивості профілів комбінованих на поперечний розтяг (5.3.1) перевіряють за
методикою, наведеною в додатку Б.
8.4 Стійкість до зсуву (5.3.2) визначається на розривній машині згідно з ГОСТ 28840 на зразках
завдовжки 100 мм згідно з додатком В.
8.5 Опір теплопередачі профілів комбінованих (5.3.3) визначають згідно з ДСТУ Б В.2.6-17 чи
ГОСТ 26254 у складі виробу, для якого вони призначені.
8.6 Перевірку зовнішнього вигляду покриття профілів комбінованих (5.4.3, 5.4.7) проводять без
застосування збільшувальних приладів.
8.7 Контроль захисно-декоративного покриття профілів комбінованих (5.4.4, 5.4.5) перевіряють
згідно з ГОСТ 9.302.
8.8 Контроль алюмінієвих профілів, які входять до складу профілів комбінованих, повинен
проводитись згідно з ДСТУ Б В.2.6-3.
9
ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
Транспортування та зберігання - згідно з ГОСТ 9.510.
10
ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
10.1
Підприємство-виробник гарантує  відповідність  профілів  комбінованих вимогам  цього
стандарту при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.
10.2
Гарантійний термін служби встановлюють у договорі на поставку, але не менше ніж п'ять
років від дня відвантаження профілів комбінованих виготовлювачем.
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
ДОДАТОК А (довідковий)
ТОВЩИНА ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРИТТЯ
	Види захисно-декоративного покриття
	Товщина захисно-декоративного покриття не менше, мкм

	
	для закритих приміщень
	для використання зовні

	Анодно-окисне
	15                                                        
	20

	Порошково-полімерне
	50                                                        
	60

	Рідке лакофарбове
	30
	50

	Рідке електрофорезне                                           
	25
	25

	Комплексне
	50                                                        
	60


ДСТУ Б В.2.6-30:2006
ДОДАТОК Б (обов'язковий)
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ МІЦНОСТІ ПРОФІЛІВ КОМБІНОВАНИХ НА ПОПЕРЕЧНИЙ РОЗТЯГ
Сутність методу полягає у визначенні зусилля руйнування профілю комбінованого при попе​речному розтягу.
Випробування проводять при температурі (20 ± 3) °С і відносній вологості повітря (60 ± 5) %. Для випробувань застосовують машини універсальні згідно з ГОСТ 28840.
Б.1 Порядок підготовки до проведення випробувань
Випробування проводять на шести зразках.
Від партії, що контролюється, відбирають три зразки профілю. Від кожного краю профілю від​різають перпендикулярно до поздовжньої осі зразок завдовжки (100 ± 1) мм. Довжина зразка може бути меншою, вона залежить від типу випробувальної машини.
Б.2 Проведення випробувань
Зразок жорстко закріплюють в затискному пристрої і закріплюють у розривній машині. Далі проводять навантаження зразка зі швидкістю від (1 ± 0,1) до (3 ± 0,1) мм/хв до зусилля, яке руйнує комбінований профіль по термовкладці.
Б.З Обробка результатів випробувань
Межа міцності комбінованого профілю на поперечний розтяг О, Н/мм, обчислюють за формулою

                                                                              [image: image7.png]


  

де   F- максимальне зусилля, за якого зруйнувався термомісток, Н; 
        І- довжина зразка, мм.
За результат випробувань межі міцності профілю комбінованого приймають округлене до десяткового знака середньоарифметичне значення шести випробувань.
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
ДОДАТОК В (обов'язковий)
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПРОФІЛІВ КОМБІНОВАНИХ ДО ЗСУВУ ПРИ КОРОТКОЧАСНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
Сутність методу полягає у визначенні зусилля, за якого зміщується термомісток відносно одного з алюмінієвих профілів.
Випробування проводять при температурі (20 ± 3) °С і відносній вологості повітря (60 ± 5) %.
Для випробувань застосовують машину універсальну згідно з ГОСТ 28840 чи іншу випробувальну машину, яка дозволяє проводити випробування відповідно до схеми.
[image: image8.jpg]AN





 1- зразок; 2 - супорт: 3 - жорстка опора; 4 - силовимірювальний прилад
 Схема прикладання зусилля навантаження при визначенні зсуву термомістка
відносно алюмінієвого профілю
В.1 Порядок підготовки до проведення випробувань
Випробування проводять на шести зразках.
Від партії, що контролюється, відбирають три зразки профілю. Від кожного краю профілю відрі-

зають перпендикулярно до поздовжньої осі зразок  завдовжки (100 ±1)мм.
В.2 Проведення  випробувань 
Зразок жорстко закріплюють в затискному пристрої і закріплюють у розривній машині відповідно

до схеми. Далі проводять рівномірне навантаження зразка зі швидкістю від (1 ± 0,1) до (3 ± 0,1)мм/хв.

До зміщення термомістка відносно алюмінієвого профілю на 2 мм. Зусилля фіксується.

 В.3 Обробка результатів випробувань
Зусилля, за якого зміщується термомісток Q, Н/мм, обчисляють за формулою

                                                           [image: image9.png]



де       F  – максимальне зусилля, за якого виникає  зсув термомістка, H;
            l  - довжина зразка, мм.

За результат випробувань, за яких виникає зміщення термомістка відносно алюмінієвого профілю, приймають округлене до десяткового знака середньоарифметичне значення трьох випробувань.

ДСТУ Б В.2.6-30:2006
91.080.10
Ключові слова: захисно-декоративне покриття; конструкції будинків і споруд; профілі комбіновані, суцільні, порожнисті, прецизійні, алюмінієві; термомістки
[image: image10.jpg]



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ
Конструкции зданий и сооружений
ПРОФИЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
С ТЕРМОМОСТИКАМИ ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Общие технические условия ДСТУ Б В.2.6-30:2006
Киев
МИНСТРОЙ УКРАИНЫ 2006
ДСТУ Б 3.2.6-30:2006
ПРЕДИСЛОВИЕ
РАЗРАБОТАНО:
Открытое акционерное общество "Украинский зональный научно-исследовательский и проектный институт по гражданскому строительству' (ОАО КиевЗНИИЭП)
РАЗРАБОТЧИКИ:
О. Ващук; Л. Зайончковская; О. Московских; 
Г. Поляков, канд. техн. наук (руководитель разработки); Э. Чичварина
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: 
Приказ Минстроя Украины от 30 августа 2006 р. № 291
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Право собственности на этот документ принадлежит государству. Воспроизводить, тиражи​ровать и распространять этот документ полностью или частично на любых носителях инфор​мации без официального разрешения Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины запрещено. Относительно урегулирования прав собствен​ности обращаться з Минстрой Украины.
Официальный издатель нормативных документов
 

в области  строительства и промышленности строительных материалов
Минстроя Украины 
Государственное предприятие «Укрархбудінформ»
Минстрой Украины, 2006
ДСТУ Б В.2.6-30:2006 СОДЕРЖАНИЕ
с.
1 Область применения

1

2 Нормативные ссылки

1

3 Термины и определения понятий

4
4 Классификация

4
5 Технические требования

5
5.1 Общие положения
 5
5.2 Форма и размеры профилей комбинированных
 5
5.3 Требования к конструкции профилей комбинированных
 6
5.4 Требования к защитно-декоративному покрытию
 6
5.5 Требования к материалам и комплектующим профилей комбинированных
 7
5.6 Комплектность
 7
5.7 Маркировка    
 7
5.8 Упаковка         
 8
6 Требования безопасности и охраны окружающей природной среды
 8

7 Правила приемки
 10
8 Методы контроля
  11
9 Правила транспортирования и хранения   
  11
10 Гарантии изготовителя
  11
Приложение А
Толщина защитно-декоративного покрытия     .         
         
  12
Приложение Б
Метод определения предела прочности профилей комбинированных
на поперечное растяжение
  13
Приложение В
Метод определения стойкости профилей комбинированных
к сдвигу при кратковременной нагрузке
  14
III
ДСТУ Б В.2.б-30:2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ
Конструкции зданий и сооружений
ПРОФИЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ТЕРМОМОСТИКАМИ
ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Общие технические условия
Конструкції будинків і споруд
ПРОФІЛІ З АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ІЗ ТЕРМОМІСТКАМИ
ДЛЯ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Загальні технічні умови
Construction of building's and structures
SATION FROM ALUMINIUM ALLOYS
FOR ENCLOSURE FILDING STRUCTURES
General specifications
Дата введения 2007-02-01
1
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Этот стандарт распространяется на профили из алюминиевых сплавов АД 31 постоянного сече​ния, соединенные термомостиками (далее - профили комбинированные).
Профили комбинированные изготовляются из профилей алюминиевых, изготовленных методом горячего экструзионного прессования повышенной и особой точности геометрических размеров (прецизионные) согласно ДСТУ Б В.2.6-3, соединенных между собой термомостиками.
Профили комбинированные предназначены для изготовления ограждающих строительных конструкций жилых, существенных, производственных. вспомогательных зданий и сооружений, а также могут применяться в других областях промышленности.
Требования по безопасности изготовления профилей комбинированных приведены в разделе 6.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В этом стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ДСТУ 2296-93
Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності.
     Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування
ДСТУ 4179-2003
Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-3-95
Конструкції будинків і споруд. Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів
(ГОСТ 22233-93)
для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-17-2000     Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення
( ГОСТ 26602.1-99)
опору теплопередачі
ДБН В. 1.1 -7-2002
 Пожежна безпека об'єктів будівництва
ДБН В.2.5-28:2006
 Природне і штучне освітлення
ДСН 3.3.6.037-99
 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
ДСН 3.3.6.039-99
 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
ДСН 3.3.6.042-99
 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
ДСанПіН 2.2.7.029-99       Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами
     та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення
Издание официальное
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
ДСП-201-97 
ДНАОП 0.00-1.32-01
НАПБ А.01.001-2004 НАПБ Б.03.001-2004
НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП-24-86)
ГОСТ 9.031-74 
ГОСТ 9.032-74 
ГОСТ 9.301-86 
ГОСТ 9.302-88 
ГОСТ 9.410-88 
ГОСТ 9.510-93
ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.007-76
ГОСТ 12.1.012-90 ГОСТ 12.1.014-84
ГОСТ 12.1.018-93
ГОСТ 12.1.019-79
ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.3.002-75 ГОСТ 12.3.009-76 ГОСТ 12.4.011-89
ГОСТ 12.4.013-85 ГОСТ 12.4.021-75 ГОСТ 12.4.028-76 ГОСТ 12.4.034-85
ГОСТ 12.4.103-83 ГОСТ 17.2.3.02-78
ГОСТ 166-89 ГОСТ 515-77

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених пунктів від забруднення хімічними і біологічними речовинами
Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок
Правила пожежної безпеки в Україні Норми належності вогнегасників
Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной опасности
ЕСЗКС. Покрытия анодно-окисные полуфабрикатов из алюминия и его сплавов. Общие требования и методы контроля
ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения
ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования
ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля
ЕСЗКС. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы
ЕСЗКС. Полуфабрикаты из алюминия и алюминиевых сплавов.
Общие требования к временной противокоррозионной защите, упаковке,
транспортированию и хранению
ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ССБТ. Вредные вещества.
Классификация и общие требования безопасности
ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования
ССБТ Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками
ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
СС5Т. Электообезопаснссть. Общие требования и номенклатура видов защиты
СС5Т. Оборудование производственное. Общие требования безопасности ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
ССБТ. Очки защитные. Общие технические требования ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия
ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка
ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ  промышленными предприятиями
Штангенциркули.  Технические условия
Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84)
ГОСТ 2228-81Ε ГОСТ 2874-82 ГОСТ 3560-73 ГОСТ 3749-77 ГОСТ 6507-90 ГОСТ 7376-89 ГОСТ 8828-89
ГОСТ 9347-74
ГОСТ 9569-79 ГОСТ 9980.3-86 Ε ГОСТ 9980.5-86 Ε ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12082-82
ГОСТ 14192-77 ГОСТ 16295-93 ГОСТ 16711-84Е ГОСТ 17648-83 ГОСТ 18477-79 ГОСТ 19300-86
ГОСТ 21650-76 ГОСТ 22225-76
ГОСТ 24297-87 ГОСТ 26254-84
ГОСТ 26877-91 ГОСТ 28702-90
ГОСТ 28840-90
СНиП 2.04.01-85
СНиП 2.04.05-91
СНиП 2.09.02-85
СНиП 2.09.04-87 
СанПиН 4630-88
СанПиН 42-128-4690-88


Металлы. Методы испытания на растяжение
Бумага мешочная. Технические условия
Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством
Лента стальная упаковочная. Технические условия
Угольники поверочные 90°. Технические условия
Микрометры. Технические условия
Картон гофрированный. Общие технические условия
Бумага основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия
Картон прокладочный и уплотнительные прокладки из него. Технические условия
Бумага парафинированная. Технические условия Материалы лакокрасочные. Упаковка Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение Пленка полиэтиленовая. Технические условия
Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия
Маркировка грузов
Бумага противокоррозионная. Технические условия
Основа парафинированной бумаги. Технические условия
Полиамиды стеклонаполненные. Технические решения
Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры
Средства измерения шероховатости поверхностным профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры
Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования
Контейнеры универсальные массой брутто 0.625 и 1.25 т. Технические условия
Входной контроль продукции. Основные положения
Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы
Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования
Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования
Внутренний водопровод и канализация
Отопление, вентиляция и кондиционирование
Производственные здания
Административные и бытовые здания
Охрана поверхностных вод от загрязнения
Охрана почвы от загрязнений бытовыми и промышленными отходами
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ
Ниже приведены термины, использованные в этом стандарте, с соответствующими опреде​лениями понятий.
3.1 Профиль комбинированный из алюминиевого сплава с термомостиками
Изделие, состоящее из алюминиевых полого и сплошного прессованных профилей с диаметром описанной окружности до 300 мм, марки сплава АД31, соединенных между собой термомостиками {вкладышами) (рисунок 1а).
Пространство между термомостиками может быть заполнено теплоизоляционным материалом (рисунок 1б).
Профили комбинированные могут состоять из разнообразных комбинаций полых и сплошных профилей в зависимости от конструкционных и теплофизических требований к конструкции.
[image: image11.jpg]b \\‘u

i





[image: image12.jpg]



а - алюминиевый профиль с термомостиком без заполнителя; б - алюминиевый профиль с термомостиком с заполнителем; 1,2- алюминиевые профили; 3 - термомостик; 4 - теплоизоляционный заполнитель
Рисунок 1 - Виды алюминиевых профилей с термомостиками
3.2
Термомостики
Изделия, изготовленные из материала с меньшей теплопроводностью чем у алюминия.
3.3
Полые профили
Профили, форма поперечного сечения которых имеет закрытые и незакрытые пустоты согласно ДСТУ Б В.2.6-3.
3.4
Сплошные профили
Профили, в поперечном сечении которых нет закрытых пустот.
3.5
Лицевая поверхность профиля
Видимая поверхность профиля в смонтированной конструкции, к которой предъявляются тре​бования к показателям внешнего вида.
4    КЛАССИФИКАЦИЯ
Профили комбинированные подразделяются:
4.1
По теплоизоляционному заполнению:
· без заполнения - ПК;
· с заполнением - ПКЗ.
4.2 По состоянию материалов в соответствии с ДСТУ Б В.2.6-3.

4.3 По покрытию лицевой поверхности:
· анодно-окисное - Ан;
· жидкое лакокрасочное - Жл;
· жидкое электрофорезное - Жэ;
· порошковое полимерное - П;
· комплексное - К (двухслойное, из разных видов покрытия).
ДСТУ Б В.2.б-30:2006
Условное обозначение профиля комбинированного следует принимать соответственно схеме:      X    X   X

       обозначение профилей комбинированных по теплоизоляционному
заполнению (4.1) материала
обозначение профилей комбинированных по состоянию материала (4.2)
обозначение профилей комбинированных по покрытию лицевой поверхности (4.3)
номер рабочих чертежей предприятия-изготовителя профилей комбинированных
обозначение данного стандарта
Пример условного обозначения профиля комбинированного при заказе и в документации другой продукции: профиль комбинированный с теплоизоляционным заполнением, неполностью закален​ный с жидким электрофорезным покрытием лицевой поверхности, номер 160 согласно рабочим чертежам предприятия-изготовителя
ПКЗ Т4 Жэ-160-ДСТУ Б В.2.6-30:2006.
5    ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.1
Общие положения
5.1.1 Профили комбинированные должны изготовляться в соответствии с требованиями этого стандарта по рабочим чертежам разработчика технической документации с соблюдением уста​новленного технологического регламента.
Номенклатура и геометрические размеры профилей комбинированных должны отвечать требо-ваниям нормативной документации на конкретные типы профилей комбинированных. утвержденной з установленном порядке предприятием-изготовителем.
5.2
Форма и размеры профилей комбинированных
5.2.1 Форма сечения и геометрические размеры профилей комбинированных должны быть
согласованы с предприятием-изготовителем.
5.2.2 Профили комбинированные изготовляют мерной и немерной длины в пределах от 2000 мм
до 6000 мм.
Поставка профилей комбинированных другой длины допускается по согласованию между производителем и потребителем.
Предельные отклонения длины профилей комбинированных должны быть от 0 до -10 мм. Профили комбинированные должны быть обрезаны под прямым углом. Косина реза не должна превышать 3°
5.2.3
Отклонение от прямолинейности полок h2i, профиля комбинированного на отрезке профиля
300 мм не должно быть более 0,3 мм, а на всю длину профиля отклонение от прямолинейности h1i не
должно превышать значений, указанных в таблице 1, рисунок 3.
Таблица 1
В миллиметрах
	Длина профиля
	До 1000 включ.
	До 2000 включ.
	До 3000 включ
	До 4000   і    До 5000 включ.    |    включ.
	До 6000 включ.
	Более 6000

	Величина отклонения
	0,7
	1,3
	1,8
	2,2        І        2,6
j
ι
	3.0
	3,5


5.2.4 Скручивание профиля комбинированного вдоль продольной оси в зависимости от его ширины не должно превышать значений, приведенных в таблице 2.
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
Таблица 2

В миллиметрах
	
	Допуск скручивания для профилей длиной

	Ширина b
	до 1000
	до 2000 включ.
	до 3000 включ.
	до 4000          до 5000           более включ.           включ.             5000

	До 25 включ.
	1,0         !         1,2
	1,2
	1,5                   2,0         j         2,0

	До 50 включ.
	1,0
	1,2
	1,5
	1,8                   2,0         :         2,0

	До 100 включ.
	1,0
	1,5
	1,5                   2,0                   2,0                   2,0

	До 150 включ.
	1,2
	1,5
	1,8         !         2,2                   2,5                   3,0     '

	До 200 включ.
	1,5
	1,8
	2,2
	2,6                   3,0         і         3,5

	До 300 включ.
	1,8
	2,5
	3,0
	3,5                   4,0                   4,5


[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]



1,2- алюминиевые профили; 3 - термомостик
Рисунок 2 - Отклонения геометрических
параметров профилей

- контрольная плита: 2 - контролируемый профиль Рисунок 3 - Проверка отклонения профилей от прямолинейности
5.2.5
Предельное отклонение размеров от параллельности лицевых поверхностей профилей
комбинированных, показанное на рисунке 2, не должно превышать 0.5 мм.
При базовых поверхностях разной длины за опорную принимается поверхность с большей длиной.
5.2.6
Предельное отклонение от перпендикулярности профилей комбинированных, показанное на
рисунке 2, не должно превышать 0.5 мм.
5.2.7
Предельное  отклонение  от  прямолинейности,   показанное  на  рисунке  2,   не  должно
превышать 0,4 мм.
5.3
Требования к конструкции профилей комбинированных
5.3.1 Предел прочности профилей комбинированных при испытаниях на поперечное растяжение
должен быть не менее 80 Н/мм.
5.3.2 Усилие сдвига алюминиевой части комбинированного профиля относительно термомостика
должно быть не менее 24 Н/мм.
5.3.3
Сопротивление теплопередаче  профилей   комбинированных должно  быть  не  менее
0,36 м2К/Вт.
5.4
Требования к защитно-декоративному покрытию
5.4.1 Профили комбинированные должны иметь защитно-декоративное покрытие
5.4.2 В зависимости от условий эксплуатации и декоративных требований к защитно-декора-​
тивному покрытию применяют виды покрытия в соответствии с 4.3.
Рекомендованная толщина защитно-декоративного покрытия указана в приложении А.
5.4.3
Цвет лицевой поверхности профилей комбинированных должен соответствовать образцам-
эталонам, утвержденным в установленном порядке и быть согласован α заказчиком.
ДСТУ Б В.2.6-30.-2006
5.4.4 Лакокрасочное покрытие должно соответствовать III классу в соответствии с ГОСТ 9.032
Толщина покрытия выбирается в зависимости от климатического исполнения.
5.4.5 Внешний вид и толщина анодно-окисного покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.301 и
ГОСТ 9.031
5.4.6 Порошковое полимерное покрытие двухслойное комплексное должно отвечать IV классу
согласно ГОСТ 9.410.
5.4.7 Электрофорезное жидкое покрытие должно соответствовать технической документации
предприятия-изготовителя.
5.4.8 На лицевой поверхности комбинированного профиля не допускаются механические по-​
вреждения, пузыри глубиной более 0,07 мм, продольные следы от матрицы глубиной более 0,03 мм, а
также поперечные следы от матрицы, которые образуются при остановке пресса.
На остальной поверхности алюминиевого профиля не допускаются механические повреждения, пузыри глубиной, превышающей половину минусового допуска на толщину полок и стенок; а также продольные следы от матрицы глубиной свыше 0,15 мм.
5.5
Требования к материалам и комплектующим профилей комбинированных
5.5.1
Для изготовления комбинированных профилей применяются:
· профили из алюминиевых сплавов АД31 при диаметре описанной окружности до 300 мм;
· термомостики;
· заполнитель теплоизоляционный.
5.5.2
Материалы   и   комплектующие  изделия  должны   пройти   входной  контроль  согласно
ГОСТ 24297, отвечать требованиям нормативной документации, подтверждаться сертификатами
качества заводов-поставщиков и быть разрешены для использования в жилищном строительстве
МЗ Украины.
5.5.3 Номенклатура, основные параметры, форма и размеры сечений, физико-механические
свойства и другие требования к профилям из алюминиевых сплавов АД31 (составляющих ком-​
бинированных профилей) должны соответствовать требованиям ДСТУ Б В.2.6-3 для профилей
повышенной и особой точности геометрических размеров (прецизионных) при диаметре описанной
окружности до 300 мм. а также чертежам предприятия-разработчика профилей.
5.5.4 Термомостики, соединяющие алюминиевые профили, должны изготовляться из армиро-​
ванного стекловолокном полиамида з соответствии с ГОСТ 17648 или другого материала с физико-
механическими показателями, приведенными ниже.
5.5.4.1Температура размягчения материала термомостика должна быть не менее 180 °С.
5.5.4.2 Прочность термомостиков при растяжении должна быть не менее 110 МПа.
5.5.4.3 Модуль упругости при растяжении должен быть не менее 2900 МПа.
5.5.4.4 Предельная прочность пси изгибе должна быть не менее 30 МПа.
5.5.4.5 Ударная вязкость при температуре 23 °С должна быть не менее 40 кДж/м2.
5.5.4.6 Ударная вязкость при температуре минус 40 °С должна быть не менее 30 кДж/м2.
5.5.4.7 Коэффициент линейного теплового расширения з зависимости от ширины и формы профиля термомостики (2.5 - 3.5) · 10-5 1/°С.
Теплопроводность в сухом состоянии не должна превышать 0.30 Вт/(м - К).
5.5.4.8 В качестве заполнителя можно использовать пенополиуретан в соответствии с ОСТ 6-55-455 или другой материал с коэффициентом теплопроводности не более 0,15 Вт/(м - К).
5.6
Комплектность
5.6.1 Профили комбинированные должны поставляться комплектно.
Комплектность поставки должна отвечать спецификации потребителя, указанной в договоре на поставку.
В комплект поставки входит документ о качестве на продукцию, которая отгружается.
5.7. Маркировка
5.7.1 Каждое упаковочное место должно иметь маркировку. Маркировка должна наноситься несмываемой краской на металлическую или пластмассовую бирку, которая прикрепляется к таре или пакету, и должна содержать:
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
· условное обозначение профиля;
· наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
· массу пакета;
· дату изготовления;
· номер партии;
· наименование заказчика;
· знак соответствия согласно ДСТУ 2296 (если такой получен при сертификации);
· штамп ОТК;
· порядковий номер грузового места.
5.7.2  Каждое грузовое место должно иметь транспортную маркировку в соответствии с требо​ваниями ГОСТ 14192.
5.8. Упаковка
5.8.1 Временная противокоррозионная защита в соответствии с ГОСТ 9.510 указывается в дого​-
воре на поставку.

5.8.2 Упаковка должна обеспечить сохранность профилей комбинированных и их поверхностей от
механических повреждений.
5.8.3 Для упаковки применяют:
· контейнеры в соответствии с ГОСТ 22225, ГОСТ 18477;
· дощатые обрешетки для грузов массой до 500 кг согласно ГОСТ 12082;
· мягкую тару из водостойкого картона для грузов массой до 200 кг по технической документации
изготовителя;
· тару, изготовленную по технической документации изготовителя и согласованную в установ​-
ленном порядке.
5.8.4
Для упаковки профилей комбинированных используют бумагу марки В-70, В-78 и Π согласно
ГОСТ 2228, ОДП согласно ГОСТ 16711, двухслойную водонепроницаемую бумагу согласно ГОСТ 8828,
парафинированную бумагу согласно ГОСТ 9569, картон гофрированный согласно ГОСТ 7376, пленку
полиэтиленовую толщиной 0.1 мм или 0,2 мм согласно ГОСТ 10354.
Допускается использовать бумагу согласно ГОСТ 515 или противокоррозионную - ГОСТ 16295.
5.8.5 При укладке профилей комбинированных а тару они должны быть отделены друг от друга
слоем бумаги или пленки, а свободное пространство в таре должно быть заполнено подкладочным
картоном согласно ГОСТ 9347 или другим материалом, не вызывающим повреждение профилей.
5.8.6 Для обвязки грузовых мест применяют стальную ленту согласно ГОСТ 3560 или ленту из
искусственных материалов, которая по своему качеству не хуже указанной.
Упаковку профилей и формирование грузового места надо проводить з соответствии с ГОСТ 9.510.
Соединение профилей и формирование грузового места должны отвечать ГОСТ 21650.
5.8.7.Масса упаковочного места з мягкой таре должна быть не больше 200кг. при упаковке з контейнер - не больше 500 кг.
6    ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
6.1Материалы для изготовления профилей комбинированных о том числе импортного про-​
изводства) должны отвечать требованиям действующих стандартов и иметь разрешение к при​-
менению МЗ Украины.
6.2 Производственные помещения для изготовления профилей комбинированных должны быть
обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с ГОСТ 12.4.021 и СНиП 2.04.05, отоп​-
лением согласно СНиП 2.04.05, освещением согласно ДБН В.2.5-28. Водопровод и канализация
должны отвечать требованиям ГОСТ 2874 и СНиП 2.04.01.
Рабочие должны обеспечиваться санитарно-бытовыми помещениями согласно СНиП 2.09.04.
6.3
Технологический процесс и оборудование, которое используется для изготовления профилей
комбинированных, должны отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002, при выборе электро-​
оборудования руководствоваться требованиями ДНАОП 0.00-1.32-01.
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
6.4 Техническая эксплуатация электрооборудования во время производства профилей должна
осуществляться в соответствии с ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.018 и "Правилами безопасной работы
электрооборудования потребителей" (утвержденными Госнадзорохрантруда Украины, приказ № 4
от 9.01.98 г.).
6.5 В воздухе рабочей зоны во время изготовления профилей комбинированных необходимо
контролировать наличие вредных химических веществ. Содержание вредных веществ в воздухе
рабочей зоны контролируется в соответствии с ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.014 и методиками МЗ
Украины.
Гигиенические нормативы и методы определения химических веществ, которые допускаются в воздухе рабочей зоны при изготовлении профилей:
—
алюминиевая пыль,  ПДК р.з. 6 мг/м3.  класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007.  Метод
определения - МУ № 4436-87 "Методические указания на определение концентрации вредных
веществ в воздухе рабочей зоны".
6.6 Уровень шума на рабочих местах не должен превышать нормы, установленной ДСН 3.3.6.037.
6.7 Уровень вибрации на рабочих местах должен соответствовать ДСН 3.3.6.039, контроль -
согласно ГОСТ 12.1.012.
6.8 Микроклимат рабочих помещений должен соответствовать требованиям ДСН 3.3.6.042.
6.9 Контроль за состоянием окружающей природной среды, который включает охрану атмос-​
ферного воздуха и грунта, контроль за сбросом сточных вод должен осуществляться в соответствии с
требованиями:
· выделение вредных веществ из материалов в воздушную среду помещений - в соответствии с
ДСП-201. Контроль - согласно ГОСТ 17.2.3.02 и ДСП-201;
· сточные воды должны отвечать требованиям СанПиН 4630, СНиП 2.04.01:
· охрана грунта от загрязнения бытовыми и промышленными отходами должна осуществляться
в соответствии с СанПиН 42-128-4690. ДСанПіН 2.2.7.029.
6.10
Для производственных и складских помещений должна быть определена категория взры-
вопожарной и пожарной безопасности в соответствии с НАПБ Б.07.005 (ΌΗΤΠ 24-86).
Производственные помещения для изготовления профилей комбинированных должны отвечать требованиям ДБН В. 1.1-7. СНиП 2.09.02 и требованиям других нормативных документов.
Здания и помещения для производства и хранения профилей комбинированных должны обо​рудоваться установками пожарной автоматики в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов.
В случае возникновения пожара необходимо использовать первичные средства пожаротушения. Вид и количество первичных средств пожаротушения необходимо определять в соответствии с НАПББ.03.001.
Пожарная безопасность производства должна обеспечиваться системами предотвращения пожара, противопожарной защитой, организационно-техническими мероприятиями согласно ГОСТ 12.1.004.
6.11
Окрашивание изделий и хранение красок должны отвечать "Общим правилам взрыво-
опасности для взрывоопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих произ-​
водств", утвержденным Гостехнадзором 06.09.88 г. и "Санитарным правилам при окрасочных работах
с применением ручных распылителей" СП № 991, утвержденным МЗ 23.09.722.
Во время проведения покрасочных работ необходимо придерживаться требований НАПБ А.01.001.
6.12
Краску наносят на поверхность изделий по технологии производителя. При проведении
окрашивания, а также после окончания необходимо тщательно проветрить помещения.
Краску упаковывают в плотно закрытую тару согласно ГОСТ 9980.3, которая защищает краску от влаги и прямых солнечных лучей. Хранение краски - согласно ГОСТ 9980.5.
6.13 Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.028, ГОСТ 12.4.034.
6.14 Перемещение, транспортирование, погрузка и хранение материалов и готовой продукции
осуществляются согласно требованиям ГОСТ 12.3.009 и ГОСТ 12.3.002.
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
6.15 При работе необходимо применять спецодежду и средства индивидуальной защиты рук и ног
согласно ГОСТ 12.4.103, глаз - очки согласно ГОСТ 12.4.013.
6.16 К работе по производству профилей комбинированных допускаются лица не моложе 18 лет,
которые прошли инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и медицинский осмотр
в соответствии с приказом МЗ Украины № 555 от 31.03.94, № 555 от 29.09.89.
    Обучение работающих безопасным правилам работы проводится согласно типовому положению об обучении, инструктаже и проверке знаний работников по вопросам охраны труда, разработанному и утвержденному Госнадзорохрантруда.
7    ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
7.1 Приемку профилей комбинированных проводит отдел технического контроля предприятия-
изготовителя партиями в соответствии с требованиями этого стандарта и комплекта технической
документации на конкретный тип профилей комбинированных.
7.2 Партией надо считать профили комбинированные одинакового сечения, изготовленные по
одной технологии из одних и тех же материалов на протяжении одной смены.
7.3 Для  проверки  соответствия  профилей  комбинированных требованиям  этого  стандарта
проводят входной, операционный и приемочный контроль.
7.4 Входной контроль материалов, приведенных в 5.5, проводится в соответствии с требованиями
ГОСТ 24297, этого стандарта и нормативных документов на конкретные виды материалов и изделий
по перечню материалов, которые подлежат входному контролю, утвержденному в установленном
порядке и действующему на предприятии-изготовителе.
Порядок проведения операционного контроля профилей комбинированных устанавливают в технологическом регламенте предприятия-изготовителя.
Приемочный контроль профилей комбинированных проводят путем проведения приемо-сда-точных и периодических испытаний.
7.5 Приемо-сдаточные испытания профилей комбинированных сплошным контролем проводятся
в соответствии с требованиями 5.2.1., 5.2.2., 5.4.2., 5.4.3.
7.6 Приемо-сдаточные испытания выборочным контролем проводятся в соответствии с требо-​
ваниями 5.2.3 - 5.2.6., 5.4.4 - 5.4.7.
7.6.1
 Для выборочного контроля геометрических размеров профилей комбинированных по 5.2.3 -
5.2.6 отбирают методом случайной выборки 2 % от каждой партии, но не менее трех профилей.
При получении неудовлетворительных результатов проверки геометрических размеров по ним проводят поштучный контроль.
7.6.2
 Для определения толщины защитного покрытия и внешнего вида по 5.4.4 - 5.4.7 отбирают
методом случайной выборки три образца профиля комбинированного.
При отрицательном результатете контроля проводят повторный контроль на удвоенном коли​честве образцов, отобраных из той же партии. В случае неудовлетворительных результатов по​вторного контроля партия профилей комбинированных приемке не подлежит, а выпуск изделий прекращается до выяснения причин брака и отработки технологического процесса.
7.7
Для периодического контроля профилей комбинированных по 5.3.1, 5.3.2 отбирают 5 %
профилей от каждой партии, но не меньше трех, из которых вырезают образцы для испытаний.
Периодичность испытаний - раз в 10 дней и при замене материалов или изменении технологии.
7.8
Периодическим испытаниям на соответствие требованиям 5.3.3 подлежат профили ком​-
бинированные, которые выдержали приемо-сдаточные испытания.
Проверка требований по сопротивлению теплопередаче проводится в составе готовых изделий из профилей комбинированных. Переодичность испытаний на соответствие 5.3.3 устанавливается один раз в пять лет.
7.9
Результаты периодических испытаний оформляються протоколом и утверждаються руко-​
водителем предприятия-изготовителя.
7.10
Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия изделий требо​-
ваниям настоящего стандарта, придерживаясь при этом приведенного порядка отбора профилей
комбинированных и применяя указанные методы контроля.
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
7.11 Каждая партия изделий должна иметь документ о качестве, который составляется пред​приятием-изготовителем, и должен содержать:
· наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение;
· условное обозначение профилей комбинированных;
· номер партии;
· дату изготовления;
· количество изделий в штуках;
· данные испытаний.
8    МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
8.1
Геометрические размеры поперечного сечения профилей комбинированных контролируют
толщиномером согласно ГОСТ 28702, микрометром согласно ГОСТ 6507, штангенциркулем со​-
гласно ГОСТ 166, угломером согласно ГОСТ 3749, оптико-электронными измерителями или другим
инструментом, который обеспечивает необходимую точность измерений.
Длина профилей комбинированных (5.2.2) контролируется рулеткой согласно ДСТУ 4179.
8.2 Проверка отклонения от прямолинейности (5.2.3), скручивания (5.2.4), предельного откло-​
нения от параллельности (5.2.5), предельного отклонения от перпендикулярности (5.2.6) комбини​-
рованных профилей определяется согласно ГОСТ 26877.
8.3 Механические свойства профилей комбинированных на поперечное растяжение (5.3.1)
проверяют по методике, приведенной в приложении Б.
8.4 Стойкость к сдвигу (5.3.2) определяется на разрывной машине согласно ГОСТ 28840 на
образцах длиной 100 мм в соответствии с приложением В.
8.5 Сопротивление теплопередаче профилей комбинированных (5.3.3) определяют согласно
ДСТУ Б В.2.6-17 или ГОСТ 26254 в составе изделия, для которого они предназначены.
8.6 Проверку внешнего вида покрытия профилей комбинированных (5.4.3, 5.4.7) проверяют без
применения увеличительных приборов.
8.7 Контроль защитно-декоративного покрытия профилей комбинированных (5.4.4, 5.4.5) прове-​
ряют согласно ГОСТ 9.302.
8.8 Контроль алюминиевых профилей, которые входят з состав профилей комбинированных, должен проводиться согласно ДСТУ Б В.2.6-3
9   ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
Транспортирование и хранение – в соответствии с ГССТ 9.510.
10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
10.1Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие профилей комбинированных требо-ваниям этого стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
10.2  Гарантийный срок службы устанавливается в договоре на поставку, но не менее чем пять лет со дня отгрузки профилей комбинированных изготовителем.
11
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)
ТОЛЩИНА ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ
	Виды защитно-декоративного
	Толщина защитно-декоративного покрытия не менее, мкм

	покрытия
	для закрытых помещений
	для использования снаружи

	Анодно-окисное
	15
	20

	Порошково-полимерное
	50
	60

	Жидкое лакокрасочное
	30
	50

	Жидкое электрофорезное
	25
	25

	Комплексное
	50
	60


ДСТУ Б 8.2.6-30:2006
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное)
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ
НА ПОПЕРЕЧНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ
Сущность метода состоит в определении усилия разрушения комбинированного профиля при поперечном растяжении.
Испытания проводят при температуре (20 ± 3) °С и относительной влажности воздуха (60 ± 5) %. Для испытаний применяют машины универсальные согласно ГОСТ 28840.
Б.1 Порядок подготовки к проведению испытаний
Испытания проводят на шести образцах.
От партии, которая контролируется, отбирают три образца профиля. Затем от каждого края профиля отрезают перпендикулярно к продольной оси образец длиной (100 ± 1) мм. Длина образца может быть меньшей, она зависит от типа испытательной машины.
Б.2 Проведение испытаний
Образец жестко закрепляют в зажимном устройстве и закрепляют в разрывной машине. Далее проводят нагружение образца со скоростью от (1 ± 0,1) до (3 ± 0,1) мм/мин до усилия, которое разрушает комбинированный профиль по термовставке.
Б.З Обработка результатов испытаний
Граница прочности комбинированного профиля на поперечное растяжение Q, Н/мм, вычисляют по формуле
[image: image15.png]



где F- максимальнее усилие, при котором разушился термомостик. Н:
l - длина образца, мм.
За результат испытаний предела прочности комбинированного профиля принимают округленное до десятичного знака среднеарифметическое значение шести испытаний.
ДСТУ Б В.2.6-30:2006
ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное)
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ К СДВИГУ
ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОЙ НАГРУЗКЕ
Сущность метода состоит в определении усилия, при котором происходит смещение термо​мостика относительно одного из алюминиевых профилей.
Испытания проводят при температуре (20 ± 3) °С и относительной влажности воздуха (60 ± 5) %.
Для испытаний применяют машину универсальную согласно ГОСТ 28840 или другую испы​тательную машину, которая может проводить испытания согласно схеме.
[image: image16.jpg]S
. _— B




1 - образец; 2 - суппорт; 3 - жесткая опора; 4 - силоизмерительный прибор
Схема приложения усилия нагрузки при определении сдвига термомостика относительно
алюминиевого профиля.
В.1
Порядок подготовки к проведению испытаний
Испытания проводят на шести образцах.
От партии, которая контролируется, отбирают три образца профиля. Затем от каждого края профиля отрезают перпендикулярно к продольной оси образец длиной (100 ± 1) мм.
В.2
Проведение испытаний
Образец жестко закрепляют в зажимном устройстве и закрепляют в разрывной машине согласно схеме. Далее проводят равномерное нагружение образца со скоростью от (1 ± 0.1) до (3 ±  0.1) мм/мин до смещения термомостика относительно алюминиевого профиля на 2 мм. Усилие фиксируется.
В.3
Обработка результатов испытаний
Усилие, при котором происходит смещение термомостика Q . Н/мм. вычисляют по формуле

                                                                        [image: image17.png]



где F- максимальное усилие, при котором возникает сдвиг термомостика Н
      /-длина образца, мм.
За результат испытаний, при котором происходит смещение термомостика относительно алюминиевого профиля, принимают округленное до десятичного знака среднеарифметическое значение трех испытаний.
14
ДСТУ В В.2.6-30:2006
91.080.10
Ключевые  слова:  защитно-декоративное  покрытие,  конструкции  зданий  и  сооружений; профили комбинированные, сплошные, полые, прецизионные, алюминиевые; термомостики
Відповідальний за випуск - В.М.Чеснок
Редактор - А.С.Луковська Комп'ютерна верстка - Т.І. Цапро
Формат 60 χ 84 1/8. Папір офсетний. Гарнітура 'Cvoboda Cyrillic'. Друк офсетний.

            Державне підприємство "Укрархбудінформ".
Вул. М. Кривоноса, 2-А, корп. З, Київ-037, 03037, Україна. 
      Тел. 249-36-62
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців
ДК № 690 Від 27.11.2001 р.
15
�





�





з заповнювачем;     1,2- алюмінієві профілі;     3- термомісток;      4-  заповнювач теплоізоляційний





�





�








