ДСТУ Б.В.2.7 - ХХ:200Х
ДСТУ Б.В.2.7 - ХХ:200Х

	МІЖДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

CКЛО З НИЗЬКОЕМІСІЙНИМ

М'ЯКИМ ПОКРИТТЯМ

Технічні умови
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТЕКЛО С НИЗКОЭМИССИОННЫМ

МЯГКИМ ПОКРЫТИЕМ

Технические условия

SOFT COATING LOW EMISSIVITY GLASS

Specifications
                                                                                                                                              Чинний від 20ХХ-ХХ-ХХ 

1 Сфера застосування

Цей  стандарт поширюється на скло з низькоемісійним м'яким покриттям (далі - скло), призначене для виготовлення склопакетів для скління світлопрозорих конструкцій, застосовуваних у будинках і спорудах різного призначення й інших галузях  з метою зниження втрат тепла.

Стандарт не поширюється на скло з покриттями інших призначень (декоративними, сонцезахисними, теплопоглинаючими).

 2 Нормативні посилання

У цьому  стандарті є посилання на наступні стандарти:

ГОСТ12.0.004-90 Система стандартів безпеки праці. Організація навчання безпеки праці. Загальні положення

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартів безпеки праці. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги й класифікація

ДСТУ Б В.2.7-122-2003 (ГОСТ 111-2001)  Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови 

 ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркулі. Технічні умови

ГОСТ 427-75 Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови

ГОСТ 1908-88 Папір конденсаторний. Загальні технічні умови

ГОСТ 3749–77 Косинці перевірочні 90 °. Технічні умови

ГОСТ 4295-80 Ящики дощаті для листового скла. Технічні умови

ГОСТ 7502-98 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ГОСТ 8273-75 Папір обгортковий. Технічні умови

ГОСТ 9416-83 Рівні будівельні. Технічні умови

ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів

ГОСТ 16711-84 Основа парафінованого паперу. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99)  Будівельні матеріали. Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови  

ГОСТ 25706-83 Лупи. Типи, основні параметри. Загальні технічні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-13-95 (ГОСТ 26302-93)  Будівельні матеріали. Скло. Методи визначення коефіцієнтів направленого пропускання і відбиття світла  

ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99)  Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі  

ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000) Будівельні матеріали. Скло загартоване будівельне. Технічні умови  

ДСТУ Б В.2.7-123:2004 (ГОСТ 30826-2001) Будівельні матеріали. Скло багатошарове будівельного призначення. Технічні умови  
Примітка. При користуванні цим стандартом доцільно перевіряти дію посилальних стандартів (і класифікаторів) на території держави по відповідному покажчику стандартів (і класифікаторів), складеному за станом на 1 січня поточного року, і по відповідним інформаційним покажчикам, опублікованим цього року. Якщо посилальний документ замінений (змінений), то при користуванні цим стандартом необхідно керуватися стандартом, що заміняє (зміненим). Якщо посилальний документ відмінено без заміни, то положення, у якому дане посилання на нього, застосовується в частині, що не торкається цього посилання.

3 Терміни та визначення понять

У цьому стандарті застосовано наступні терміни з відповідними визначеннями позначених ними понять:

3.1 низькоемісійне покриття

Покриття, при нанесенні якого на скло істотно поліпшуються теплотехнічні характеристики скла (опір теплопередачі скління із застосуванням такого скла підвищується, а теплопровідність – знижується)

3.2 м'яке покриття

Покриття, стійкість якого до зовнішніх впливів нижче стійкості листового скла

3.3 крайова зона

Частина поверхні скла, що складає 5 %  довжини й 5 % ширини листа скла, але не більше 100 мм

3.4 клас енергозбереження  скла

Класифікаційна ознака скла,   що характеризується  діапазоном  значень коефіцієнта емісії 

3.5 коефіцієнт емісії (відкоректований коефіцієнт емісії)

Відношення інтенсивності випромінювання поверхні скла   до інтенсивності випромінювання абсолютно чорного тіла.

3.6 нормальна випромінювальна здатність (нормальний коефіцієнт емісії)
 Характеристика здатності скла відбивати нормально падаюче випромінювання. Коефіцієнт обчислюють як різницю між одиницею й коефіцієнтом відбиття в напрямку нормалі до поверхні скла.

4 Основні параметри і розміри

4.1 Стекло з низькоемісійним м'яким покриттям  виробляють  відповідно до вимог цього стандарту по технологічній документації, затвердженої у встановленому порядку.

4.2 При виробництві скла з низькоемісійним м'яким покриттям як первинний матеріал використовують наступні види стекол:

· листове за ДСТУ 122, марки  не      нижче М1;

· загартоване за ДСТУ 110, виготовлене з листового скла марки не нижче М1;
· багатошарове за ДСТУ 123, виготовлене з листового скла марки не нижче М1.
Допускається за узгодженням виготовлювача зі споживачем застосовувати інші види стекол за умови, що скло  з низькоемісійним  м'яким покриттям, виготовлене з їхнім застосуванням, відповідає вимогам цього стандарту.
4.3 Номінальна товщина, граничні відхилення від товщині й різнотовщинність листа скла повинні відповідати вимогам нормативних документів (НД) на вихідне скло.

4.4 Максимальні  розміри    листа     скла   (ширина   й   довжина)    повинні    бути  3210 мм  на  6000 мм.

Номінальні розміри скла встановлюють у договорі (замовленні) на його поставку між виготовлювачем і споживачем.
Форма, розміри й допуски розмірів скла складної конфігурації повинні відповідати робочим кресленням або шаблонам, погодженим  між виготовлювачем і споживачем.
4.5 Граничні відхилення розмірів по довжині й ширині листа  скла повинні відповідати вимогам НД на вихідне скло.

4.6 Різниця довжин діагоналей скла прямокутної форми повинна відповідати вимогам НД на вихідне скло.
4.7 Відхилення від прямолінійності крайок скла повинне відповідати вимогам НД на вихідне скло.

4.8 Відхилення від площинності листа скла не повинне перевищувати значень, установлених у НД на вихідне скло. При відсутності в НД вимог до цього показника значення відхилень від площинності допускається приймати 0,1 % довжини найменшої сторони листа скла.
4.9 Умовна познака скла повинна включати: клас енергозбереження скла (і1 – і4),  товщину, ширину, довжину  листа  скла й позначення даного стандарту. Якщо скло допускається піддавати загартуванню, то після класу енергозбереження скла додається літера «з». 
Якщо низькоемісійне покриття наносять на багатошарове або загартоване скло, то після позначення багатошарового або загартованого скла вказують клас енергозбереження скла.

Приклад:  Умовна  познака  продукції – скло класу енергозбереження і1, товщиною 4 мм, шириною 1000 мм, довжиною 1500 мм: 

і1 – 4 × 1000 × 1500 ДСТУ БВ.2.7- ХХХ       (ГОСТ 31364-2007) 

Приклад: Умовна  познака  продукції  - скло  класу   енергозбереження   і1, товщиною 4 мм, шириною 1000 мм, довжиною  1500 мм, що допускається піддавати загартуванню:

і1З – 4 × 1000 × 1500 ДСТУ БВ.2.7- ХХХ     (ГОСТ 31364-2007)
 Приклад:  Умовна  познака  продукції - скло   класу   енергозбереження   і2, товщиною 4 мм, шириною 1000 мм, довжиною  1500 мм, виготовленого із загартованого скла  з використанням листового скла марки М1:

ЗМ1 і2 – 4 × 1000 × 1500 ДСТУ БВ.2.7- ХХХ ( ГОСТ 31364-2007)
5 Технічні вимоги

5.1 Характеристики

5.1.1 По показниках зовнішнього вигляду (вадам) скло повинне відповідати вимогам НД, пред’явленим до вихідного скла, і вимогам до низькоемісійного покриття скла  відповідно  до таблиці 1.


	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТЕКЛО С НИЗКОЭМИССИОННЫМ

МЯГКИМ ПОКРЫТИЕМ

Технические условия
SOFT COATING LOW EMISSIVITY GLASS.

Specifications
Дата введения 2008-04-22
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием (далее – стекло), предназначенное для изготовления стеклопакетов для остекления светопрозрачных конструкций, применяемых в зданиях и сооружениях различного назначения и других областях с целью снижения потерь тепла.

Стандарт не распространяется на стекло с покрытиями других назначений (декоративными, солнцезащитными, теплопоглощающими).

 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.004–90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.3.009–76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно–разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011–89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 111–2001 Стекло листовое. Технические условия

ГОСТ 166–89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427–75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1908–88 Бумага конденсаторная. Общие технические условия

ГОСТ 3749–77 Угольники поверочные 90 °. Технические условия

ГОСТ 4295–80 Ящики дощатые для листового стекла. Технические условия

ГОСТ 7502–98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8273–75 Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 9416–83 Уровни строительные. Технические условия

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов

ГОСТ 16711–84 Основа парафинированной бумаги. Технические условия

ГОСТ 24866–99 Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия
ГОСТ 25706–83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования
ГОСТ 26302–93 Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света

ГОСТ 26602.1–99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче

ГОСТ 30698–2000 Стекло закаленное строительное. Технические условия

ГОСТ 30826–2001 Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия

Примечание(При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории государства по соответствующему указателю стандартов (и классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 низкоэмиссионное покрытие: Покрытие, при нанесении которого на стекло существенно улучшаются теплотехнические характеристики стекла (сопротивление теплопередаче остекления с применением такого стекла повышается, а теплопроводность – понижается).

3.2 мягкое покрытие: Покрытие, стойкость которого к внешним воздействиям ниже стойкости листового стекла.

3.3 краевая зона: Часть поверхности стекла, составляющая 5 %  длины и 5 % ширины листа стекла, но не более 100 мм.

3.4 класс энергосбережения  стекла: Классификационный признак стекла,   характеризуемый   диапазоном  значений коэффициента эмиссии. 

3.5 коэффициент эмиссии (откорректированный коэффициент эмиссии): Отношение мощности излучения поверхности стекла   к мощности излучения абсолютно черного тела.

3.6 нормальная излучательная способность (нормальный коэффициент эмиссии): Характеристика способности стекла отражать нормально падающее излучение. Коэффициент вычисляют как разность между единицей и коэффициентом отражения в направлении нормали к поверхности стекла.

4 Основные параметры и размеры

4.1 Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием  изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

4.2 При изготовлении стекла с низкоэмиссионным мягким покрытием в качестве исходного материала используют следующие виды стекол:

·  листовое по ГОСТ 111, марки     не ниже М1;

·  закаленное по ГОСТ 30698, изготовленное из листового стекла марки не ниже М1;

·  многослойное по ГОСТ 30826, изготовленное из листового стекла марки не ниже М1.
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем применять другие виды стекол при условии, что стекло  с низкоэмиссионным  мягким покрытием, изготовленное с их применением, соответствует требованиям настоящего стандарта.

4.3 Номинальная толщина, предельные отклонения по толщине и разнотолщинность листа стекла должны соответствовать требованиям нормативных документов (НД) на исходное стекло.

4.4 Максимальные  размеры    листа    стекла   (ширина   и   длина)    должны    быть  3210 × 6000 мм.

Номинальные размеры стекла устанавливают в договоре (заказе) на его поставку между изготовителем и потребителем.

Форма, размеры и допуски размеров стекла сложной конфигурации должны соответствовать рабочим чертежам или шаблонам, согласованным  между изготовителем и потребителем.

4.5 Предельные отклонения размеров по длине и ширине листа стекла должны соответствовать требованиям НД на исходное стекло.

4.6 Разность длин диагоналей стекла прямоугольной формы должна соответствовать требованиям НД на исходное стекло.

4.7 Отклонение от прямолинейности кромок стекла должно соответствовать требованиям НД на исходное стекло.

4.8 Отклонение от плоскостности листа стекла не должно превышать значений, установленных в НД на исходное стекло. При отсутствии в НД требований к этому показателю значение отклонений от плоскостности допускается принимать 0,1 % длины наименьшей стороны листа стекла.

4.9 Условное обозначение стекла должно включать в себя: класс энергосбережения стекла (И-1 – И-4),  толщину, ширину, длину  листа  стекла и обозначение настоящего стандарта. Если стекло допускается подвергать закалке, то после класса энергосбережения стекла добавляют букву «з». 

Если низкоэмиссионное покрытие наносят на многослойное или закаленное стекло, то после обозначения многослойного или закаленного стекла указывают класс энергосбережения стекла.

Примеры    условного обозначения   

стекла   класса   энергосбережения   И-1,  толщиной 4 мм, шириной 1000 мм, длиной 1500 мм:

И-1 – 4 × 1000 × 1500  ГОСТ 31364 –2007 

стекла   класса   энергосбережения   И-1, толщиной 4 мм, шириной 1000 мм, длиной  1500 мм, которое допускается подвергать закалке:

И-1з – 4 × 1000 × 1500  ГОСТ  31364 –2007

стекла   класса   энергосбережения   И-2, толщиной 4 мм, шириной      1000 мм, длиной  1500 мм, изготовленного из закаленного стекла  с использованием листового стекла марки М1:

ЗМ1 И-2 – 4 × 1000 × 1500  ГОСТ  31364 –2007

5 Технические требования

5.1 Характеристики

5.1.1 По показателям внешнего вида (порокам) стекло должно соответствовать требованиям НД, предъявляемым к исходному стеклу, и требованиям к низкоэмиссионному покрытию стекла  в соответствии с таблицей 1.


Таблиця 1 – Вади  низькоемісійного  покриття  скла
Таблица 1 – Пороки низкоэмиссионного  покрытия  стекла
	Найменування вад

Наименование порока
	Норма обмеження на 1 м2
Норма ограничения на 1 м2

	Нерівномірність покриття Неравномерность покрытия
	Не допускається 
Не допускается

	Подряпини грубі 
Царапины грубые
	Не допускаються 
Не допускаются

	Подряпини волосні* 
Царапины волосные*
	Допускаються довжиною не більше 25 мм кожна й сумарною довжиною не більше 75мм 
Допускаются длиной не более 25 мм каждая и суммарной длиной 
не более 75 мм

	Кольорові плями й розводи розміром, мм: Цветные пятна и разводы размером, мм:
- більше 3
- более 3
- від 2,0 до 3,0
- от 2,0 до 3,0
- до 2,0
- до 2,0
	Не допускаються 
Не допускаются

Допускаються не більше 1 шт. Допускаются не более 1 шт.
Допускаються  в не
зосередженому вигляді** 
Допускаются в не сосредоточенном 
виде**

	Відшарування покриття 
Отслоение покрытия
	Не допускається 
Не допускается

	* )  Допускаються тільки в крайовій зоні. 
*   Допускаются только в краевой зоне.
** ) Зосередженість - дві або більше вад, розташованих в окружності діаметром не більше 200 мм. 
** Сосредоточенность – два или более пороков, расположенных в окружности диаметром не более 200 мм.


	5.1.2 Скло повинне мати рівні кромки й цілі кути. 

Дефекти краю (щербини, відколи) не повинні проникати більш ніж на половину товщини листа скла. Ушкодження кутів не повинне перевищувати граничних відхилень листа  скла по довжині й ширині.

На вимогу замовника (споживача), зазначену в договорі постачання, скло може мати шліфовану або притуплену крайку.

5.1.3 Оптичні викривлення  скла з низкоэмиссионным м'яким покриттям повинні відповідати вимогам НД на вихідне скло.

5.1.4 Коефіцієнт спрямованого пропускання світла скла повинен відповідати вимогам, наведеним  у таблиці 2.


	5.1.2 Стекло должно иметь ровные кромки и целые углы.
Дефекты края (щербление, сколы) не должны проникать более чем на половину толщины листа стекла. Повреждения углов не должны превышать предельных отклонений листа стекла по длине и ширине.

По требованию заказчика (потребителя), указанному в договоре поставки, стекла могут иметь шлифованную или притупленную кромку.

5.1.3 Оптические искажения стекла с низкоэмиссионным мягким покрытием должны соответствовать требованиям НД на исходное стекло.

5.1.4 Коэффициент направленного пропускания света стекла должен соответствовать требованиям, приведенным  в таблице 2.


Таблиця 2 – Коефіцієнт спрямованого пропускання  світла
Таблица 2 – Коэффициент направленного пропускания света
	Номінальна товщина скла, мм Номинальная толщина стекла, мм
	Коефіцієнт спрямованого

пропускання світла, не менше 
Коэффициент направленного
пропускания света, не менее

	3,0
	0,86

	4,0
	0,86

	5,0
	0,85

	6,0
	0,84

	8,0
	0,83

	10,0
	0,82

	Примітка. Для багатошарового скла  з низькоемісійним  м'яким покриттям, а також для інших видів скла з низькоемісійним м'яким покриттям коефіцієнт спрямованого пропускання  світла встановлюють  у договорі  між виготовлювачем  і споживачем.
Примечание ( Для многослойного стекла  с  низкоэмиссионным  мягким покрытием, а также для других видов стекла с низкоэмиссионным мягким покрытием коэффициент направленного пропускания света устанавливают  в договоре между изготовителем и потребителем.


	5.1.5 Скло підрозділяють на класи енергозбереження залежно від коефіцієнта емісії. Класи енергозбереження скла й відповідні їм діапазони значень коефіцієнта емісії наведено у таблиці 3.
	5.1.5 Стекло подразделяют на классы энергосбережения в зависимости от коэффициента эмиссии. Классы энергосбережения стекла и соответствующие им диапазоны значений коэффициента эмиссии приведены в таблице 3.


Таблиця 3 - Класи енергозбереження скла
Таблица 3  −  Классы энергосбережения стекла
	Клас енергозбереження скла
Класс энергосбережения стекла
	Коефіцієнт емісії ε
Коэффициент эмиссии ε

	і1
И-1
	До 0,025 включно
До 0,025 включ.

	і2
И-2
	0,026 – 0,060

	і3
И-3
	0,061 – 0,085

	і4
И-4
	0,086 – 0,110


	5.1.6 Стійкість низькоемісійного  покриття до повітряного середовища повинна забезпечувати збереження коефіцієнта емісії для розрізаного скла при нормальних умовах [вологість повітря не більше 65 %,  температура (20 ± 5) (С ]  у межах встановленого для даного класу енергозбереження діапазону значень   протягом   48  годин.

5.1.7 Якщо стекло з низькоемісійним м'яким покриттям допускається піддавати загартуванню, то після проведення процесу загартування скло повинно  відповідати вимогам даного стандарту по показниках зовнішнього виду  й  коефіцієнту емісії, а також вимогам ДСТУ Б В.2.7-110 по оптичних викривленнях, механічній міцності, характеру руйнування, відхиленню від площинності й класу захисту.

5.1.8 На вимогу замовника (споживача), зазначеною у договорі постачання, виготовлювач зобов'язаний повідомляти наступні характеристики скла:

- коефіцієнт емісії;

- коефіцієнт спрямованого пропускання світла;

- коефіцієнт відбиття світла; 

- коефіцієнт поглинання світла;

- коефіцієнт пропускання сонячної енергії;

- коефіцієнт відбиття сонячної енергії;

- коефіцієнт поглинання сонячної енергії;

- загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії (сонячний фактор);

- коефіцієнт затінення.

5.2 Маркування й упакування

5.2.1 Маркування на скло з низькоемісійним  м'яким покриттям, виготовлене із листового скла за ДСТУ Б В.2.7-122, як правило, не наносять. На вимогу споживача, правила маркування встановлюють у договорі поставки між виготовлювачем і споживачем.

Скло з низькоемісійним м'яким покриттям, виготовлене із загартованого скла за ДСТУ Б В.2.7-110 або багатошарового скла за ДСТУ Б В.2.7-123, повинно мати маркування відповідно до 4.9.

5.2.2 Упакування скла виконують відповідно до вимог, викладених  у договорі поставки. Скло при впакуванні повинно бути перекладене папером за ГОСТ 16711, ГОСТ 1908,         ГОСТ 8273 (крім марок Ж и Е) або іншим пакувальним матеріалом, який не містить включень, що дряпають, або пересипано спеціальним порошком згідно з  НД.

5.2.3 Скло  поверхнею з низькоемісійним   м'яким  покриттям  розташовують  усередину стопи. 

Для захисту скла з низькоемісійним  м'яким покриттям від впливу навколишнього середовища у якості  крайнього  листа із боку покриття в ящику або будь-якому іншому виді тари встановлюють листове скло за ДСТУ Б В.2.7-122 (захисний лист).

Допускається за узгодженням виготовлювача зі споживачем для захисту багатошарового скла з низькоемісійним м'яким покриттям від впливу навколишнього середовища як захисний лист  з боку покриття у ящику або будь-якому  іншому виді тари встановлювати багатошарове скло згідно з   ДСТУ Б В.2.7-123.

5.2.4 Стопа скла повинна бути по периметру герметично захищена (обтягнута) клейкою паронепроникною стрічкою по НД. Між крайками скла й клеєнням стрічкою повинен бути прокладений осушувач (силікагель або молекулярне сито по НД).

Допускається за узгодженням виготовлювача зі споживачем осушувач не прокладати й клейку стрічку не використовувати. При цьому у договорі поставки повинні бути обумовлені технічні умови доставки й максимальні строки транспортування й зберігання.

5.2.5 Якщо у договорі поставки не застережені вимоги до упакування скла, то листи скла впаковують у дощаті ящики за ГОСТ 4295, ящикові спеціалізовані піддони або інший вид тари згідно з  НД, затвердженим  в установленому порядку.

5.2.6 У кожну стопу ящика або будь-якого іншого виду тари встановлюють листи  скла одного розміру й товщини.

Листи  скла встановлюють так, щоб виключити можливість зсуву окремих листів скла відносно один одного.

5.2.7 У простір між стопами скла й стінками ящиків повинні бути встановлені фіксуючі прокладки.

Допускається простір між стопами скла й стінками ящиків заповнювати ущільнюючим матеріалом згідно з НД, затвердженим в установленому порядку. Як ущільнюючий матеріал використовують матеріал, що не допускає зсув стопи скла й не ушкоджує стекло.

 5.2.8 У кожний ящик або інший вид тари вкладають або наклеюють ярлик, у якому вказують:

- найменування або товарний знак підприємства     виготовлювача;

- умовна познака скла;

- відомості про дату виготовлення (або ідентифікаційні дані, що дозволяють споживачеві встановити дату відвантаження скла зі складу виготовлювача);

- число листів скла, шт.,  або площа скла, м2;

- вага нетто, кг.

Допускається за узгодженням виготовлювача зі споживачем у ярлику вказувати торговельну марку й розміри скла замість умовної познаки, а також приводити додаткову інформацію (наприклад, відомості про сертифікацію).

5.2.9 Маркування на ящиках повинна містити маніпуляційні знаки -  «Крихке. Обережно», «Верх», «Берегти від вологи» - згідно з ГОСТ 14192.

5.2.10 При експортно-імпортних операціях вимоги до маркування й упакування скла уточнюють у договорах (контрактах) на поставку. 

6 Вимоги безпеки

6.1 При виробництві скла повинні дотримуватися вимоги санітарних норм і правил і правил електробезпечності відповідно до застосовуваного технологічного устаткування й технології виробництва.

 6.2 Пожежну безпеку виробництва скла забезпечують системами запобігання пожежі, протипожежного захисту, організаційно-технічними заходами щодо ГОСТ 12.1.004. Не допускається у виробничих і складських приміщеннях використання відкритого вогню.

6.3 Працівники, зайняті на виробництві скла, повинні бути забезпечені спецодягом за НД і засобами індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.011. У виробничих приміщеннях повинні бути вода й аптечка з медикаментами для надання першої допомоги.

6.4 Працівники, зайняті у виробництві скла, при прийманні на роботу, а також періодично повинні проходити медичний огляд відповідно до діючих правил органів охорони здоров'я, інструктаж з техніки безпеки й бути навчені правилам безпечної роботи згідно з ГОСТ 12.0.004. До виготовлення скла не допускаються особи молодше 18 років.

6.5 При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт повинні дотримуватися правила безпеки згідно з ГОСТ 12.3.009.

6.6 Для всіх технологічних операцій і виробничих процесів, включаючи розвантажувальні, пакувальні й транспортні, повинні бути розроблені й затверджені у встановленому порядку інструкції з техніки безпеки.

7 Вимоги охорони довкілля

7.1 Скло є екологічно безпечною продукцією й у процесі виробництва, транспортування, зберігання й експлуатації не виділяє токсичних речовин у навколишнє середовище.
7.2 Утилізацію відходів скла здійснюють  шляхом їхньої промислової переробки.

8 Правила приймання

8.1 Приймання скла на відповідність вимогам цього  стандарту проводять партіями. Партією вважають кількість скла, оформлену документом згідно з 8.5.

8.2 Скло піддають приймальному контролю (приймально-здавальним   випробуванням) згідно з  4.3 - 4.8,  5.1.1 - 5.1.3 і періодичним випробуванням згідно з  5.1.4 - 5.1.6.

Примітка. Проведення приймального   контролю   скла з низькоемісійним  м'яким покриттям на підприємстві-виготовлювачі згідно з   4.3 - 4.8, 5.1.3 допускається на стадії вхідного контролю якості вихідного скла.

8.3   Приймальний  контроль   (Приймально-здавальні випробування)

8.3.1 Перевірку партії скла на відповідність вимогам   4.3-4.8, 5.1.1, 5.1.2 проводять за двоступінчастим планом контролю.

8.3.2 Обсяг вибірки залежно від обсягу партії для першого й другого ступеню  плану контролю, а також приймальні й бракувальні числа наведено  у таблиці 4.
	5.1.6 Стойкость низкоэмиссионного покрытия к воздушной среде должна обеспечивать сохранение коэффициента эмиссии для разрезанного стекла при нормальных условиях [влажность воздуха   не более 65 %,  температура (20 ± 5) (С]  в пределах установленного     для данного класса энергосбережения диапазона   значений   в           течение 48  ч.

5.1.7 Если стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием допускается подвергать закалке, то после проведения процесса закалки оно должно соответствовать требованиям настоящего стандарта по показателям внешнего вида и  коэффициенту эмиссии, а также требованиям ГОСТ 30698 по оптическим искажениям, механической прочности, характеру разрушения, отклонению от плоскостности и классу защиты.

5.1.8 По требованию заказчика (потребителя), указанному в договоре поставки, изготовитель обязан сообщать следующие характеристики стекла:

- коэффициент эмиссии;

- коэффициент направленного пропускания света;

- коэффициент отражения света; 

- коэффициент поглощения света;

- коэффициент пропускания солнечной энергии;

- коэффициент отражения солнечной энергии;

-коэффициент поглощения солнечной энергии;

- общий коэффициент пропускания солнечной энергии (солнечный фактор);

- коэффициент затенения.
5.2 Маркировка и упаковка

5.2.1 Маркировку на стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием, изготовленное из листового стекла по ГОСТ 111, как правило, не наносят. По требованию потребителя, правила маркировки устанавливают в договоре поставки между изготовителем и потребителем.

Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием, изготовленное из закаленного стекла по ГОСТ 30698 или многослойного стекла по ГОСТ 30826, должно иметь маркировку в соответствии с 4.9.

5.2.2 Упаковку стекла производят в соответствии с требованиями, изложенными в договоре поставки. Стекло при упаковке должно быть переложено бумагой по ГОСТ 16711,  ГОСТ 1908, ГОСТ 8273 (кроме марок Ж и Е) или другим упаковочным материалом, не содержащим царапающих включений, или пересыпано специальным порошком по НД.

5.2.3 Стекла   поверхностью с низкоэмиссионным   мягким  покрытием  располагают  внутрь стопы. 

Для защиты стекла с низкоэмиссионным мягким покрытием от воздействия окружающей среды в качестве крайнего листа со стороны покрытия в ящике или любом другом виде тары устанавливают листовое стекло по ГОСТ 111 (защитный лист).

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем для защиты многослойного стекла с низкоэмиссионным мягким покрытием от воздействия окружающей среды в качестве защитного листа со стороны покрытия в ящике или любом другом виде тары устанавливать многослойное стекло по ГОСТ 30826.
5.2.4 Стопа стекла должна быть по периметру герметично защищена (обтянута) клейкой паронепроницаемой лентой по НД. Между кромками стекла и клейкой лентой должен быть проложен осушитель (силикагель или молекулярное сито по НД).

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем осушитель не прокладывать и клейкую ленту не использовать. При этом в договоре поставки должны быть оговорены технические условия доставки и максимальные сроки транспортирования и хранения.

5.2.5 Если в договоре поставки не оговорены требования к упаковке стекла, то листы стекла упаковывают в дощатые ящики по ГОСТ 4295, ящичные специализированные поддоны или другой вид тары по НД, утвержденным  в установленном порядке.

5.2.6 В каждую стопу ящика или любого другого вида тары устанавливают листы стекла одного размера и толщины.

Листы стекла устанавливают так, чтобы исключить возможность смещения отдельных листов стекла относительно друг друга.

5.2.7 В пространство между стопами стекла и стенками ящиков должны быть установлены фиксирующие прокладки.

Допускается пространство между стопами стекла и стенками ящиков заполнять уплотняющим материалом по НД, утвержденным в установленном порядке. В качестве уплотняющего материала используют материал, не допускающий смещение стопы стекла и не повреждающий стекло.

5.2.8 В каждый ящик или другой вид тары вкладывают или наклеивают ярлык, в котором указывают:

- наименование  или товарный знак предприятия изготовителя;

- условное обозначение стекла;

- сведения о дате изготовления (или идентификационные данные, позволяющие потребителю установить дату отгрузки стекла со склада изготовителя);

- число листов стекла, шт.,  или площадь стекла, м2;

- вес нетто, кг.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем в ярлыке указывать торговую марку и размеры стекла вместо условного обозначения, а также приводить дополнительную информацию (например, сведения о сертификации).

5.2.9 Маркировка на ящиках должна содержать манипуляционные знаки− « Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги» – по   ГОСТ 14192.

5.2.10 При экспортно-импортных операциях требования к маркировке и упаковке стекла уточняют в договорах (контрактах) на поставку. 

6 Требования безопасности

6.1 При производстве стекла должны соблюдаться требования санитарных норм и правил и правил электро​безопасности в соответствии с применяемым технологическим оборудованием и технологией производства.

6.2 Пожарную безопасность производства стекла обеспечивают системами предотвращения пожара, противопожарной защиты, организационно-техническими мероприятиями по ГОСТ 12.1.004. Не допускается в производственных и складских помещениях использование открытого огня.
6.3 Лица, занятые на производстве стекла, должны быть обеспечены спец​одеж​дой по НД и средствами индивидуальной защиты по  ГОСТ 12.4.011. В производственных помещениях должны быть вода и аптечка с медикаментами для оказания первой помощи.

6.4 Лица, занятые в производстве стекла, при приеме на работу, а также пери​о​ди​чески должны проходить медицинский осмотр в соответствии с действующими правилами органов здравоохранения, инструктаж по технике безопасности и быть обучены правилам безопасной работы по ГОСТ 12.0.004. К изготовлению стекла не допускаются лица моложе 18 лет.

6.5 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны соблюдаться прави​ла безопасности по ГОСТ 12.3.009.

6.6 Для всех технологических операций и производственных процессов, включая погрузочно-раз​гру​зоч​ные, упаковочные и транспортные, должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке инструкции по технике безопасности.

7 Требования охраны окружающей среды

7.1 Стекло является экологически безопасной продукцией и в процессе производства, транспортирования, хранения и эксплуатации не выделяет токсичных веществ в окружающую среду.
7.2 Утилизацию отходов стекла производят путем их промышленной переработки.

8 Правила приемки

8.1 Приемку стекла на соответствие требованиям настоящего стандарта проводят партиями. Партией считают количество стекла, оформленное документом по 8.5.

8.2 Стекло подвергают приемочному контролю (приемо-сдаточным   испытаниям) по 4.3 – 4.8,  5.1.1 – 5.1.3 и периодическим испытаниям по 5.1.4 - 5.1.6.

Примечание ( Проведение приемочного   контроля   стекла с низкоэмиссионным мягким покрытием на предприятии-изготовителе по  4.3 – 4.8, 5.1.3 допускается на стадии входного контроля качества исходного стекла.

8.3   Приемочный  контроль   (Приемо-сдаточные испытания)

8.3.1 Проверку партии стекла на соответствие требованиям 4.3–4.8, 5.1.1, 5.1.2  проводят по двухступенчатому плану контроля.

8.3.2 Объем выборки в зависимости от объема партии для первой и второй ступеней плана контроля, а также приемочные и браковочные числа приведены в таблице 4.


Таблиця  4  -  План приймального контролю
Таблица 4  –  План приемочного контроля
	Обсяг партії, шт.
Объем партии, шт.
	Ступінь плану контролю Ступень плана контроля
	Обсяг вибірки, шт.
Объем выборки, шт.
	Загальний

обсяг

вибірки, шт.
Общий
объем выборки,
шт.
	Прий
мальне число Прие

мочное число
	Браку
вальне число Брако
вочное
число

	Від 6 до 90 вкл.
От 6 до 90  включ.
	1
	3
	3
	0
	2

	
	2
	3
	6
	1
	2

	Понад 90 до 150 вкл.
Св. 90 до  150  включ.
	1
	5
	5
	0
	2

	
	2
	5
	10
	1
	2

	Понад  150 до 280  вкл.
Св. 150 до 280 включ.
	1
	8
	8
	0
	2

	
	2
	8
	16
	1
	2

	Понад 280 до 500  вкл.
Св. 280 до 500 включ.
	1
	13
	13
	0
	3

	
	2
	13
	26
	3
	4

	Понад 500 до 1200 вкл.
Св. 500 до 1200 включ.
	1
	20
	20
	1
	4

	
	2
	20
	40
	4
	5

	Понад 1200 до 3200  вкл.
Св. 1200 до 3200 включ.
	1
	32
	32
	2
	5

	
	2
	32
	64
	6
	7


	8.3.3 Партію скла вважають прийнятою, якщо число дефектних листів у вибірці менше або дорівнює приймальному числу для першого ступеню плану контролю, і бракують, якщо число дефектних листів  скла більше  або дорівнює бракувальному числу відповідно до таблиці  4.

Якщо число дефектних листів у вибірці першого  ступеню плану контролю більше приймального, але менше бракувального числа, від тої ж партії вибірку відбирають для другого ступеню плану контролю відповідно до таблиці 4 і проводять повторні випробування згідно з  8.3.1.

Після повторної перевірки показників партію скла вважають прийнятою, якщо сумарне число дефектних листів у вибірках для першого й другого ступенів плану контролю менше або дорівнює приймальному числу, зазначеному для другого ступеня  плану контролю й вважають не прийнятою, якщо сумарне число дефектних листів  дорівнює або більше бракувального числа для другого ступеня  плану контролю відповідно до таблиці  4.

8.3.4 Для перевірки оптичних викривлень (див. 5.1.3) проводять вибірку із числа листів скла,  прийнятих згідно з  8.3.1 - 8.3.3 відповідно до таблиці 5.
	8.3.3 Партию стекла считают принятой, если число дефектных листов в выборке менее или равно приемочному числу для первой ступени плана контроля, и бракуют, если число дефектных листов стекла более  или равно браковочному числу в соответствии с таблицей  4.

Если число дефектных листов в выборке первой  ступени плана контроля более приемочного, но менее браковочного числа, от той же партии выборку отбирают для второй ступени плана контроля в соответствии с таблицей 4 и проводят повторные испытания по 8.3.1.

После повторной проверки показателей партию стекла считают принятой, если суммарное число дефектных листов в выборках для первой и второй ступеней плана контроля менее или равно приемочному числу, указанному для второй ступени плана контроля и считают не принятой, если суммарное число дефектных листов равно или более браковочного числа для второй ступени плана контроля в соответствии с таблицей 4.
8.3.4 Для проверки оптических искажений (см. 5.1.3) проводят выборку из числа листов стекла, принятых по 8.3.1 – 8.3.3 в соответствии с таблицей 5.


Таблиця 5 − Обсяг вибірки для перевірки оптичних викривлень

Таблица 5  −  Объем выборки для проверки оптических искажений
	Обсяг партії, шт.
Объем партии, шт.
	Обсяг  вибірки, шт.
Объем выборки, шт.

	До  90 вкл.
До  90 включ.
	2

	Понад 90   до 500   вкл.
Св. 90  до  500   включ.
	3

	Понад  500  до 3200  вкл.
Св.  500  до 3200  включ.
	5


	Партію скла  вважають прийнятою, якщо всі листи  скла відповідають вимогам 5.1.3. При невідповідності хоча б одного листа скла вимогам 5.1.3 проводять повторну перевірку за цим показником на подвійному числі листів скла. При отриманні незадовільних результатів повторної перевірки хоча б на одному листі  скла партію вважають не прийнятою.

8.4 Періодичні випробування

8.4.1 Періодичні випробування по показниках коефіцієнта спрямованого пропускання світла (див. 5.1.4) і коефіцієнти емісії (див. 5.1.5)  проводять на трьох зразках  скла  для кожного виду випробувань  (прийнятих згідно з  8.3.1)  не рідше одного разу на місяць, по показнику стійкості покриття до впливу повітряного середовища (див. 5.1.6) - не рідше одного разу у три місяці.

У випадку, якщо хоча б один зразок  скла по одному з показників не витримав випробувань,  проводять повторні випробування на подвійному числі зразків.

Результати повторних випробувань поширюють на всю партію.

При одержанні незадовільних результатів повторних випробувань партію бракують і переводять випробування по даному показнику в приймально-здавальні до одержання позитивних результатів не менше  чим на двох партіях  скла підряд.

При зміні технології виробництва, а також не рідше одного разу у три роки результати періодичних випробувань підтверджують випробуваннями, проведеними у випробувальних  лабораторіях (центрах), акредитованих в установленому порядку на право проведення випробувань. 

 8.5  Кожну партію скла супроводжують документом, у якому вказують:

- найменування  й товарний знак підприємства-виготовлювача;

- умовна познака скла; 

- число листів скла, шт., або площа скла, м2;
- відомості про наявність сертифіката відповідності;

   - число й ідентифікаційне позначення ящиків, контейнерів або    іншого виду тари;

- номер і дату відвантаження.

 Примітка. За  дату  відвантаження  допускається приймати дату складання документу.

          Допускається за узгодженням виготовлювача зі споживачем у документі замість умовної познаки вказувати торговельну марку скла, а також  додаткову інформацію на вихідне скло.
8.6 При експортно-імпортних операціях вимоги до змісту документа, що супроводжує партію скла,  уточнюють у договорах (контрактах) на поставку.

9 Методи контролювання

9.1 Визначення довжини й ширини

9.1.1 Суть методу

Метод заснований на вимірі лінійних розмірів й обчисленні відхилень від заданих значень.

9.1.2 Відбір зразків

Випробування  проводять на  листах  скла, відібраних відповідно до 8.3.1.

9.1.3 Засоби контролю (вимірів)

Рулетка згідно з  ГОСТ 7502 або інші засоби вимірювання із ціною поділки не більше 1 мм.

9.1.4 Проведення випробування

Для визначення довжини (ширини) проводять два виміри паралельно крайкам листа скла на відстані від краю не менше товщини листа  скла. Похибка виміру - 1мм.
9.1.5 Обробка результатів

9.1.5.1 Довжину (ширину) скла визначають як середньоарифметичне  значення результатів вимірів, округлене до 1 мм.
9.1.5.2 Відхилення розмірів по довжині (ширині) визначають як різницю між кожним значенням довжини (ширини), обмірюваним згідно з  9.1.4, і номінальним значенням довжини (ширини) листа скла.

9.1.6 Оцінка результатів

Вважають, що скло  витримало  випробування, якщо відхилення розмірів по довжині й ширині відповідає 4.5.
9.2 Визначення різниці довжин діагоналей

9.2.1 Суть методу

Метод заснований на вимірі лінійних розмірів і обчисленні відхилень від заданих значень.

9.2.2 Відбір зразків

Випробування проводять на   листах  скла, відібраних відповідно до 8.3.1.

9.2.3 Засоби  контролю (вимірів)

Рулетка згідно з ГОСТ 7502 або інші засоби вимірювання  із ціною поділки не більше 1мм.

9.2.4 Проведення випробування

Вимірюють довжину кожної діагоналі. Похибка виміру  - 1 мм.

9.2.5 Обробка результатів

Обчислюють різницю довжин обмірюваних діагоналей.

9.2.6 Оцінка результатів

Вважають, що скло витримало випробування, якщо різниця довжин діагоналей відповідає вимогам 4.6.

9.3 Визначення відхилення від площинності

9.3.1 Суть методу

Метод заснований на визначенні  максимального відхилення поверхні листа   скла від   контрольного  інструменту    із допустимим відхиленням від площинності.
9.3.2 Відбір зразків

Випробування проводять на  листах скла, відібраних відповідно до 8.3.1.

9.3.3 Засоби контролю (вимірів)

Лінійка  згідно з ГОСТ 427  або  будівельний   рівень згідно з ГОСТ 9416 довжиною не менше  300 мм.

Набір щупів класу точності не нижче 2 згідно з НД, затвердженим в установленому порядку.

9.3.4 Проведення випробування

Лист скла встановлюють вертикально (кут відхилення від вертикалі не повинен перевищувати 150) так, щоб виключити прогин скла під власною вагою. Лінійку або будівельний рівень прикладають ребром до поверхні листа  скла так, щоб середина лінійки або рівня збігалася із центром листа скла.

Відстань (зазор) між поверхнею листа  скла й лінійкою або рівнем контролюють щупом.

Товщина щупа повинна дорівнювати:

- 0,001* довжини найменшої сторони листа скла, якщо довжина лінійки або рівня більше довжини (ширини) листа скла;

- 0,001* довжини лінійки або рівня, якщо їхня довжина менше або дорівнює довжині (ширині)  листа скла.

Випробування проводять при вертикальному й горизонтальному положеннях лінійки або рівня.

*)Якщо відхилення від площинності дорівнює 0,1 %. У випадку, якщо відхилення від площинності задано іншою величиною,  товщину щупа приймають  залежно від цієї величини.
9.3.5 Оцінка результатів

            Вважають, що скло витримало випробування, якщо щуп не входить у зазор.

9.4 Визначення відхилення від прямолінійності крайок

9.4.1 Суть методу

Метод заснований на визначенні   максимального відхилення крайки листа скла від контрольного   інструменту із допустимим відхиленням від прямолінійності.

9.4.2 Відбір зразків

Випробування проводять на листах скла, відібраних відповідно до 8.3.1.

9.4.3 Засоби контролю (вимірів)

Лінійка  згідно з ГОСТ 427   або   будівельний рівень згідно з ГОСТ 9416 довжиною не менш 300 мм.

Набір щупів класу точності не нижче 2 згідно з  НД, затвердженим в установленому порядку.

9.4.4 Проведення випробування

До кожної крайки приблизно посередині листа  скла по черзі прикладають ребром металеву лінійку або будівельний рівень і контролюють відстань (зазор) між крайкою скла й лінійкою або рівнем щупом, товщина якого дорівнює максимально допустимому значенню відхилення від прямолінійності.

9.4.5 Оцінка результатів

Вважають, що скло витримало випробування, якщо щуп не входить у зазор.

9.5 Визначення числа й розмірів пороків

9.5.1 Суть методу

Метод заснований на візуальному огляді скла й вимірі розмірів виявлених вад.
9.5.2 Відбір зразків

Випробування проводять на листах скла, відібраних відповідно до 8.3.1.

9.5.3 Засоби контролю (вимірів)

Лінійка згідно з ГОСТ 427.

Лупа із ціною поділки не більше 0,25 мм згідно з   ГОСТ 25706.

Косинець класу точності не нижче 2 згідно з ГОСТ 3749.

Рулетка із ціною поділки не більше 1 мм згідно з  ГОСТ 7502.

9.5.4 Проведення випробування

Випробування проводять у прохідному  світлі при розсіяному  денному освітленні або подібному йому штучному (без прямого освітлення).

Лист скла встановлюють вертикально. Освітленість поверхні листа  скла повинна бути не менше 300 лк.

Візуальний огляд проводять, перебуваючи на відстані          (0,6 - 0,8) м від середини листа скла. 

У випадку виявлення при візуальному огляді вад проводять підрахунок їхнього числа, вимір розмірів і, при необхідності, відстані між вадами.
 Розміри вад визначають по найбільшим чітко виражених видимих обрисах без урахування  оптичних викривлень.
Вади  розміром менше 1 мм вимірюють лупою, розміром       1 мм і більше - металевою лінійкою.

Відстань між вадами (зосередженість) вимірюють між їхніми центрами лінійкою або рулеткою.

           Щербини й відколи вимірюють лінійкою або іншим вимірювальним інструментом із ціною поділки  не більше 1мм.

Ушкодження кутів вимірюють за допомогою косинця й лінійки.

9.5.5 Оцінка результатів

Вважають, що скло витримало випробування, якщо число й розміри вад відповідають вимогам  5.1.1, 5.1.2.

9.6 Визначення ушкодження кутів 

9.6.1 Суть методу

Метод заснований на визначенні максимального зазору між сторонами листа скла й косинця.

9.6.2 Відбір зразків

Випробування проводять на листах  скла, відібраних відповідно до 8.3.1.

9.6.3 Засоби контролю (вимірів)

Косинець класу точності не нижче 2 згідно з  ГОСТ 3749.

 Набір щупів згідно з НД.

9.6.4 Проведення випробування

На кожний кут листа скла по черзі накладають косинець так, щоб одна вимірювальна поверхня косинця була притиснута до крайки скла. Відстань (зазор) між другою  вимірювальною  поверхнею  косинця й крайкою листа  скла контролюють щупом, товщина якого дорівнює максимально допустимому  значенню ушкодження кутів згідно з 5.1.2.
9.6.5 Оцінка результатів

Вважають, що скло витримало випробування, якщо щуп не входить у зазор.

9.7 Визначення коефіцієнта спрямованого пропускання світла 

Коефіцієнт спрямованого пропускання  світла визначають відповідно до  ДСТУ Б В.2.7-13 з похибкою не більше 1 %. Допускається визначати коефіцієнт спрямованого пропускання світла по [1].

9.8 Визначення оптичних викривлень 

Оптичні викривлення  визначають згідно з ДСТУ БВ.2.7 - 122 з використанням екрана типу «зебра» або «цегельна стіна» залежно від вихідного скла.

9.9 Визначення коефіцієнта емісії

9.9.1 Суть методу полягає у визначенні спектральної кривої дзеркального відбиття, обмірюваної у діапазоні  довжин хвиль (5 – 50) мкм при куті падіння пучка випромінювання близькому до нормального, і обчисленні нормальної випромінювальної здатності поверхні (n.

9.9.2 Відбір зразків

Випробування проводять на зразках скла прийнятої партії, що не мають вад зовнішнього вигляду. Зразки скла для випробування виготовляють відповідно до вимог інструкції для експлуатації вимірювальної апаратури.

9.9.3 Засоби контролю (вимірів)

Спектрофотометр з діапазоном довжин хвиль  (5 – 50) мкм і з приставкою для виміру дзеркального відбиття при куті падіння світла ≤ 20 °, з похибкою виміру не більше 1 %.

9.9.4 Проведення вимірів

Випробування проводять відповідно до інструкції по експлуатації спектрофотометра, виміром при кімнатній температурі (20 ( 5) оС коефіцієнта відбиття світла Ri стороною зразка  скла  з  низькоемісійним  м'яким покриттям на довжинах хвиль, зазначених у таблиці 6. 
Нормальне відбиття Rn визначають обчисленням математичного середнього з 30 значень коефіцієнта відбиття  Ri  по формулі
	Партию стекла  считают принятой, если все листы  стекла соответствуют требованиям 5.1.3. При несоответствии хотя бы одного листа стекла требованиям 5.1.3 проводят повторную проверку по этому показателю на удвоенном числе листов стекла. При получении неудовлетворительных результатов повторной проверки хотя бы на одном листе стекла партию считают не принятой.

8.4 Периодические испытания

8.4.1 Периодические испытания по показателям коэффициента направленного пропускания света (см. 5.1.4) и коэффициента эмиссии (см. 5.1.5)  проводят на трех образцах  стекла  для каждого вида испытаний  (принятых по 8.3.1)  не реже одного раза в месяц, по показателю стойкости покрытия к воздействию воздушной среды (см. 5.1.6) – не реже одного раза в три месяца.

В случае, если хотя бы один образец  стекла по одному из показателей не выдержал испытаний,  проводят повторные испытания на удвоенном числе образцов.

Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний партию бракуют и переводят испытания по данному показателю в приемо-сдаточные до получения положительных результатов не менее  чем на двух партиях  стекла подряд.

При изменении технологии производства, а также не реже одного раза в три года результаты периодических испытаний подтверждают испытаниями, проводимыми в испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в установленном порядке на право проведения испытаний. 

8.5  Каждую партию стекла сопровождают документом, в котором указывают:

- наименование  и товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение стекла; 

- число листов стекла, шт., или площадь стекла, м2;

- сведения о наличии сертификата соответствия;

- число и идентификационное обозначение ящиков, контейнеров или другого вида тары;

- номер и дату отгрузки.

Примечание (  За  дату  отгрузки  допускается принимать дату составления документа.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем в документе вместо условного обозначения указывать торговую марку стекла, а также  дополнительную информацию на исходное стекло.

8.6 При экспортно-импортных операциях требования к содержанию документа, сопровождающего партию стекла,  уточняют в договорах (контрактах) на поставку.

9 Методы контроля

9.1 Определение длины и ширины

9.1.1 Сущность метода

Метод основан на измерении линейных размеров и вычислении отклонений от заданных значений.

9.1.2 Отбор образцов

Испытание  проводят на  листах  стекла, отобранных в соответствии          с 8.3.1.

9.1.3 Средства контроля (измерений)

Рулетка по ГОСТ 7502 или другие средства измерений с ценой деления не более 1 мм.
9.1.4 Проведение испытания

Для определения длины (ширины) проводят два измерения параллельно кромкам листа стекла на расстоянии от края не менее толщины листа  стекла. Погрешность измерения  – 1 мм.
9.1.5 Обработка результатов

9.1.5.1 Длину (ширину) стекла определяют как среднеарифметическое значение результатов измерений, округленное до 1мм.

9.1.5.2 Отклонение размеров по длине (ширине) определяют как разность между каждым значением длины (ширины), измеренным по 9.1.4, и номинальным значением длины (ширины) листа стекла.

9.1.6 Оценка результатов

Стекло считают выдержавшим испытание, если отклонение размеров по длине и ширине соответствует 4.5.
9.2 Определение разности длин диагоналей

9.2.1 Сущность метода

Метод основан на измерении линейных размеров и вычислении отклонений от заданных значений.

9.2.2 Отбор образцов

Испытания проводят на   листах  стекла, отобранных в соответствии с 8.3.1.

9.2.3 Средства контроля (измерений)

Рулетка по ГОСТ 7502 или другие средства измерений  с ценой деления не более 1 мм.
9.2.4 Проведение испытания

Измеряют длину каждой диагонали. Погрешность измерения  – 1 мм.

9.2.5 Обработка результатов

Вычисляют разность длин измеренных диагоналей.

9.2.6 Оценка результатов

Стекло считают выдержавшим испытание, если разность длин диагоналей соответствует требованиям 4.6.

9.3 Определение отклонения от плоскостности

9.3.1 Сущность метода

Метод основан на определении  максимального отклонения поверхности листа  стекла от   контрольного  инструмента    с допустимым отклонением от плоскостности.

9.3.2 Отбор образцов

Испытание проводят на  листах  стекла, отобранных в соответствии с 8.3.1.

9.3.3 Средства контроля (измерений)

Линейка  по  ГОСТ 427  или  строительный   уровень по ГОСТ 9416 длиной не менее  300 мм.

Набор щупов класса точности не ниже 2 по НД, утвержденным в установленном порядке.
9.3.4 Проведение испытания

Лист стекла устанавливают вертикально (угол отклонения от вертикали не должен превышать 15 () так, чтобы исключить прогиб стекла под собственным весом. Линейку или строительный уровень прикладывают ребром к поверхности листа стекла так, чтобы середина линейки или уровня совпадала с центром листа стекла.

Расстояние (зазор) между поверхностью листа стекла и линейкой или уровнем контролируют щупом.

Толщина щупа должна быть равна:

- 0,001* длины наименьшей стороны листа стекла, если длина линейки или уровня больше длины (ширины) листа стекла;

- 0,001* длины линейки или уровня, если их длина меньше или равна длине (ширине)  листа стекла.

Испытание проводят при вертикальном и горизонтальном положениях линейки или уровня.
*)Если отклонение от плоскостности равно 0,1 %. В случае, если отклонение от плоскостности задано другой величиной,  толщину щупа принимают  в зависимости от этой величины.

9.3.5 Оценка результатов

Стекло считают выдержавшим испытание, если щуп не входит в зазор.

9.4 Определение отклонения от прямолинейности кромок

9.4.1 Сущность метода

Метод основан на определении   максимального отклонения кромки листа стекла от контрольного   инструмента с допустимым отклонением от прямолинейности.

9.4.2 Отбор образцов

Испытание проводят на листах стекла, отобранных в соответствии с 8.3.1.

9.4.3 Средства контроля (измерений)

Линейка  по  ГОСТ  427   или   строительный уровень по ГОСТ 9416 длиной не менее 300 мм.

Набор щупов класса точности не ниже 2 по НД, утвержденным в установленном порядке.

9.4.4 Проведение испытания

К каждой кромке примерно посередине листа стекла поочередно прикладывают ребром металлическую линейку или строительный уровень и контролируют расстояние (зазор) между кромкой стекла и линейкой или уровнем щупом, толщина которого равна максимальному допускаемому значению отклонения от прямолинейности.

9.4.5 Оценка результатов

Стекло считают выдержавшим испытание, если щуп не входит в зазор.
9.5 Определение числа и размеров пороков

9.5.1 Сущность метода

Метод основан на визуальном осмотре стекла и измерении размеров обнаруженных пороков.

9.5.2 Отбор образцов

Испытание проводят на листах стекла, отобранных в соответствии       с 8.3.1.

9.5.3 Средства контроля (измерений)

Линейка по ГОСТ 427.

Лупа с ценой деления не более 0,25 мм по ГОСТ 25706.

Угольник класса точности не ниже 2 по ГОСТ 3749.

Рулетка с ценой деления не более 1 мм по ГОСТ 7502.

9.5.4 Проведение испытания

Испытание проводят в проходящем свете при рассеянном дневном освещении или подобном ему искусственном (без прямого освещения).

Лист стекла устанавливают вертикально. Освещенность поверхности листа стекла должна быть не менее 300 лк.

Визуальный осмотр проводят, находясь на расстоянии 0,6 – 0,8 м от середины листа стекла. 

В случае обнаружения при визуальном осмотре пороков проводят подсчет их числа, измерение размеров и, при необходимости, расстояния между пороками.

Размеры пороков определяют по наибольшим четко выраженным видимым очертаниям без учета оптических искажений.

Пороки размером менее 1 мм измеряют лупой, размером 1 мм и более – металлической линейкой.

Расстояние между пороками (сосредоточенность) измеряют между их центрами линейкой или рулеткой.

Щербины и сколы измеряют линейкой или другим измерительным инструментом с ценой деления не более 1 мм.
Повреждение углов измеряют с помощью угольника и линейки.

9.5.5 Оценка результатов

Стекло считают выдержавшим испытание, если число и размеры пороков соответствует требованиям  5.1.1, 5.1.2.

9.6 Определение повреждения углов 

9.6.1 Сущность метода

Метод основан на определении максимального зазора между сторонами листа стекла и угольника.

9.6.2 Отбор образцов

Испытание проводят на листах  стекла, отобранных в соответствии с 8.3.1.

9.6.3 Средства контроля (измерений)

Угольник класса точности не ниже 2 по ГОСТ 3749.

Набор щупов по НД.

9.6.4 Проведение испытания

На каждый угол листа стекла поочередно накладывают угольник так, чтобы одна измерительная поверхность угольника была прижата к кромке стекла. Расстояние (зазор) между второй  измерительной  поверхностью  угольника и кромкой листа стекла контролируют щупом, толщина которого равна максимальному допускаемому значению повреждения углов согласно 5.1.2.

9.6.5 Оценка результатов

Стекло считают выдержавшим испытание, если щуп не входит в зазор.

9.7 Определение коэффициента направленного пропускания света 

Коэффициент направленного пропускания света определяют по ГОСТ 26302 с погрешностью не более 1 %. Допускается определять коэффициент направленного пропускания света по [1].

9.8 Определение оптических искажений 

 Оптические искажения определяют по ГОСТ 111 с использованием экрана типа «зебра» или «кирпичная стена» в зависимости от исходного стекла.

9.9 Определение коэффициента эмиссии

9.9.1 Сущность метода состоит в определении спектральной кривой зеркального отражения, измеренной в диапазоне  длин волн 5 – 50 мкм при угле падения пучка излучения близ​ком к нормальному, и вычислении нормальной излучательной способности поверхности (n.

9.9.2 Отбор образцов

Испытание проводят на образцах стекла принятой партии, не имеющих пороков внешнего вида. Образцы стекла для испытания изготавливают в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации измерительной аппаратуры.

9.9.3 Средства контроля (измерений)

Спектрофотометр с диапазоном длин волн 5– 50 мкм и с приставкой для измерения зеркального отражения при угле падения света ≤ 20 °, с погрешностью измерения не более 1 %.

9.9.4 Проведение измерений

Испытание проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации спектрофотометра, измерением при комнатной температуре (20 ( 5) оС коэффициента отражения света Ri стороной образца  стекла  с  низкоэмиссионным  мягким покрытием на длинах волн, указанных в таблице 6. 
Нормальное отражение Rn определяют вычислением математического среднего из 30 значений коэффициента отражения  Ri  по формуле



[image: image1.wmf](

)

å

=

l

=

30

1

i

30

1

i

i

R

R

n

,                             (1)

де  Ri  – коефіцієнт відбиття світла;

где  Ri  – коэффициент отражения света;  

[image: image2.wmf]i

l

 – довжина хвилі. 

[image: image3.wmf]i

l

 – длина волны. 
	Примітка. У випадку, якщо застосовуваний спектрофотометр має діапазон довжин хвиль до 25 мкм, то до значень коефіцієнта спектрального відбиття на довжинах хвиль понад 25 мкм прирівнюється значення, отримане на довжині хвилі 25 мкм. При цьому апроксимацію обов'язково вказують у протоколі випробувань.


	Примечание ( В случае, если применяемый спектрофотометр имеет диапазон длин волн до 25 мкм, то к значениям коэффициента спектрального отражения на длинах волн свыше 25 мкм приравнивается значение, полученное на длине волны 25 мкм. При этом аппроксимацию обязательно указывают в протоколе испытаний.


Таблиця 6 − Довжини хвиль для визначення нормального відбиття Rn
Таблица 6  − Длины волн для определения нормального отражения Rn
	Номер

виміру 
Номер

измерения
	Довжина хвилі

[image: image4.wmf]l

, мкм 
Длина волны

[image: image5.wmf]l

, мкм
	Номер

виміру 
Номер

измерения
	Довжина хвилі

[image: image6.wmf]l

, мкм 
Длина волны

[image: image7.wmf]l

, мкм

	1
	5,5
	16
	14,8

	2
	6,7
	17
	15,6

	3
	7,4
	18
	16,3

	4
	8,1
	19
	17,2

	5
	8,6
	20
	18,1

	6
	9,2
	21
	19,2

	7
	9,7
	22
	20,3

	8
	10,2
	23
	21,7

	9
	10,7
	24
	23,3

	10
	11,3
	25
	25,2

	11
	11,8
	26
	27,7

	12
	12,4
	27
	30,9

	13
	12,9
	28
	35,7

	14
	13,5
	29
	43,9

	15
	14,2
	30
	50


	Нормальну випромінювальну здатність (n  визначають по формулі
	Нормальную излучательную способность (n  определяют по формуле


                                                    
[image: image8.wmf]n

n

R

-

=

e

1

,                                   (2)
де 
[image: image9.wmf]n

R

  – нормальне відбиття.
где 
[image: image10.wmf]n

R

  – нормальное отражение. 
	Коефіцієнт емісії ( визначають множенням нормальної випромінювальної здатності (n на коефіцієнт А (див. таблицю 7).
	Коэффициент эмиссии ( определяют умножением нормальной излучательной способности (n на коэффициент А (см. таблицу 7).


Таблиця 7  −Показники для визначення коефіцієнта емісії 
Таблица   7  − Показатели для определения коэффициента эмиссии
	Нормальна випромінювальна здатність (n Нормальная излучательная способность (n
	Коефіцієнт А 
Коэффициент А

	0,01
	1,30

	0,02
	1,26

	0,03
	1,22

	0,05
	1,18

	0,1
	1,14

	0,2
	1,10

	0,3
	1,06

	0,4
	1,03

	0,5
	1,00

	0,6
	0,98

	0,7
	0,96

	0,8
	0,95

	0,89
	0,94


	Проміжні значення коефіцієнта А одержують лінійною інтерполяцією.

9.9.5 Допускається застосовувати  інші засоби вимірів, що забезпечують визначення коефіцієнта емісії в межах значень (див. таблицю 3), з похибкою  вимірів не більше 2 %, атестовані й повірені в установленому порядку.
9.10 Визначення стійкості покриття до впливу повітряного середовища
9.10.1 Суть методу

Метод заснований на визначенні коефіцієнта емісії після впливу на покриття повітряного середовища.

9.10.2 Відбір зразків

Випробування проводять на трьох зразках скла розміром не більше 500 мм ×500 мм.

9.10.3 Засоби контролю (вимірів)

Кліматична  камера, що  забезпечує  підтримку протягом доби температури (20 ± 5) ºС  і відносної вологості повітря  від 65 %  до 70  %.

Спектрофотометр із діапазоном довжин хвиль (5 – 50) мкм і приставкою для виміру дзеркального відбиття при куті падіння світла ≤ 20 °, з похибкою виміру не більше 1 % або інший прилад, що відповідає вимогам 9.9.5.

9.10.4 Проведення випробування
Скло розпаковують, нарізають зразки скла й вимірюють коефіцієнт емісії відповідно до 9.9.  Коефіцієнт емісії визначають протягом 1 години  після розпакування (розрізки) скла. Потім зразки поміщають у кліматичну камеру  й  витримують протягом 2 діб при температурі (20 ± 5) ºС і відносної  вологості повітря від 65 %  до 70 %.
Після виймання зразків скла із кліматичної камери визначають коефіцієнт емісії відповідно до   9.9.
При проведенні випробувань стійкості покриття до впливу повітряного середовища допускається    у  виробничих   умовах  не використовувати кліматичну камеру, витримуючи зразки скла у виробничому приміщенні із кліматичними параметрами, зазначеними вище,  протягом 2  діб.
9.10.5 Оцінка результатів

Коефіцієнт емісії кожного з випробуваних зразків скла не повинен виходити за верхню межу діапазону значень, установлених для даного класу енергозбереження.

9.11 Визначення рівномірності покриття

Рівномірність покриття визначають порівнянням коефіцієнта емісії, отриманого на зразках скла із заданим коефіцієнтом емісії.

 Для цього із трьох листів скла, відібраних відповідно до 8.3.2, з різних місць листа (на максимальній відстані друг від друга) вирізують по три зразка й визначають коефіцієнт емісії для кожного зразка згідно з 9.9. При цьому отримане значення коефіцієнта емісії для зразків, вирізаних із того самого листа скла, повинне бути в межах діапазону значень одного класу енергозбереження.

10 Правила транспортування та зберігання
10.1 Упаковане скло транспортують всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що  діють  на  транспорті  конкретного виду.  Розміщення  й кріплення в транспортних засобах здійснюють відповідно до технічних умов навантаження й кріплення вантажів.

Ящики з листами скла або інший вид тари транспортують у залізничних вагонах, автомобілях, у трюмах судів, забезпечуючи захист скла від атмосферних опадів.
Ящики з листами скла або інший вид тари при довжині окраю понад 1800 мм транспортують на відкритому рухливому залізничному транспорті (піввагонах) і спеціальних автомобілях, забезпечуючи захист скла від атмосферних опадів.
10.2 При транспортуванні ящиків або іншого виду тари їх установлюють так, щоб торці листів  скла були розміщені  в них по напряму руху. 
10.3 При транспортуванні, навантаженні, вивантаженні й зберіганні скла повинні бути вжиті заходи, що забезпечують його схоронність від механічних ушкоджень.

10.4 Скло зберігають у сухих, закритих, опалювальних приміщеннях. 

10.5 Строк зберігання скла повинен бути не більше трьох місяців після поставки або шести місяців від дня виготовлення, в умовах сухого, опалювального закритого складу в ящиках або іншому виді тари без порушення впакування, якщо інше не застережене договором поставки або умовами гарантії виготовлювача скла. Після розкриття впакування (видалення захисної стрічки по периметру) строк зберігання скла з низькоемісійним  м'яким покриттям становить не більше однієї неділі.
Після розрізання скло повинне бути встановлене у склопакет протягом 48 годин.
10.6 При зберіганні й транспортуванні скло не повинне піддаватися впливу вологи, агресивного середовища й механічним ушкодженням.

10.7  При зберіганні ящики зі склом або інший вид тари повинні бути  встановлені в один ярус під кутом 10 ° – 15 ° до вертикалі на спеціально передбачених опорах. Допускається встановлювати ящики зі склом у вертикальні стійки, забезпечені кріпильними елементами, що перешкоджають переміщенню ящиків, а також у два яруси, якщо є спеціальні привали й завод-виготовлювач допускає таке зберігання. Обпиратися ящики на стіни або колони будинку не допускається.

11 Вказівки по переробці

11.1 Скло призначене для використання тільки в склопакетах покриттям усередину, при цьому по усьому периметру скла повинна бути очищена від покриття крайка шириною (8 – 10) мм. Крайка скла зі знятим покриттям не повинна попадати у поле зору при оцінці зовнішнього вигляду склопакету. 

11.2 При розпаковуванні транспортної тари, зберіганні скла й у період його переробки не допускається:

· взаємне торкання стекол без прокладки між ними паперу або іншого прокладного матеріалу, а також торкання твердих предметів;

· протирання скла жорсткою тканиною й тканиною, що містить домішки, що дряпають;

· удари твердими предметами;

· очищення сухого скла щітками без застосування рідини, що змиває;

· тривала присутність вологи на поверхні скла.

11.3 Скло з низькоемісійним м'яким покриттям необхідно мити за допомогою вертикальних або горизонтальних багатоетапних автоматичних миючих установок з використанням теплої демінералізованої  води й м'яких роликових щіток з діаметром волокна не більше 0,15 мм. Режим мийки встановлюється у рекомендаціях виготовлювача скла.
Примітка. Якість води є важливим критерієм при митті скла з низькоемісійним м'яким покриттям. Вода не повинна містити домішок (хімічних засобів). Якість води на всіх етапах очищення й миття скла, а також використовуване устаткування повинні відповідати рекомендаціям виробника скла.

Рекомендується на останньому етапі мийки використовувати демінералізовану воду з електропровідністю не вище 15 мкСм/см. На етапах попередньої й первинної мийки електропровідність демінералізованої води не повинна перевищувати 30 мкСм/см. 
При ручній мийці скло допускається мити неагресивними скломиючими засобами, що не містять абразивних часток, м'яким неворсистим дрантям і протирати сухим м'яким неворсистим дрантям.
11.4 При роботі зі склом із низькоемісійним м'яким покриттям необхідно використовувати чисті матер'яні рукавиці щоб уникнути забруднення жировими плямами від пальців рук.
11.5 Якщо при перенесенні скла використовують спеціальні присоски, то вони повинні бути розміщені на стороні без низькоемісійного м'якого покриття.

11.6 Різку скла роблять по поверхні листа  скла, на яку нанесене низькоемісійне м'яке покриття, застосовуючи рідину для різання, рекомендовану виготовлювачем скла.
11.7 Поверхня скла з низькоемісійним м'яким покриттям повинна бути захищена від зіткнення або тертя з будь-якою шорсткуватою поверхнею.

12 Гарантії виробника
12.1 Виробник гарантує відповідність скла вимогам цього стандарту при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання й вказівок щодо експлуатації.
12.2 Гарантійний термін зберігання скла - не менше трьох місяців від дня відвантаження зі складу виготовлювача або не менше шести місяців від дня виготовлення.
	Промежуточные значения коэффициента А получают линейной интерполяцией.

9.9.5 Допускается применять  другие средства измерений, обеспечивающие определение коэффициента эмиссии в пределах значений (см. таблицу 3), с погрешностью измерений не более 2 %, аттестованные и поверенные в установленном порядке.

9.10 Определение стойкости покрытия к воздействию воздушной среды

9.10.1 Сущность метода

Метод основан на определении коэффициента эмиссии после воздействия на покрытие воздушной среды.

9.10.2 Отбор образцов

Испытание проводят на трех образцах стекла размером не более 500 × 500 мм.
9.10.3 Средства контроля (измерений)

Климатическая  камера,  обеспечивающая  поддержание в течение суток температуры (20 ± 5) ºС  и относительной влажности воздуха  от   65 %  до 70  %.
Спектрофотометр с диапазоном длин волн 5– 50 мкм и приставкой для измерения зеркального отражения при угле падения света ≤ 20 °, с погрешностью измерения не более 1 % или иной прибор, соответствующий требованиям 9.9.5.

9.10.4 Проведение испытания

Стекло распаковывают, нарезают образцы стекла и измеряют коэффициент эмиссии в соответствии с 9.9. Коэффициент эмиссии определяют в течение 1 ч  после распаковки (разрезки) стекла. Затем образцы помещают в климатическую камеру  и  выдерживают в течение  2 суток  при температуре (20 ± 5) ºС и относительной влажности воздуха от 65 %  до 70 %.
После извлечения образцов стекла из климатической камеры определяют коэффициент эмиссии в соответствии с   9.9.

При проведении испытаний стойкости покрытия к воздействию воздушной среды допускается    в  производственных   условиях  не использовать климатическую камеру, выдерживая образцы стекла в производственном помещении с климатическими параметрами, указанными выше,  в течение 2  сут.

9.10.5 Оценка результатов

Коэффициент эмиссии каждого из испытуемых образцов стекла не должен выходить за верхний предел диапазона значений, установленных для данного класса энергосбережения.

 9.11 Определение равномерности покрытия

Равномерность покрытия определяют сравнением коэффициента эмиссии, полученного на образцах стекла с заданным коэффициентом эмиссии.

Для этого из трех листов стекла, отобранных в соответствии с 8.3.2, из разных мест листа (на максимальном расстоянии друг от друга) вырезают по три образца и определяют коэффициент эмиссии для каждого образца по 9.9. При этом полученное значение коэффициента эмиссии для образцов, вырезанных из одного и того же листа стекла, должно находиться в пределах диапазона значений одного класса энергосбережения.
10 Транспортирование и хранение
10.1 Упакованное стекло транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов,  действующими  на  транспорте  конкретного вида.  Размещение  и крепление в транспортных средствах производят в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления грузов.

Ящики с листами стекла или другой вид тары транспортируют в железнодорожных вагонах, автомобилях, в трюмах судов, обеспечивая защиту стекла от атмосферных осадков.

Ящики с листами стекла или другой вид тары при длине кромки свыше 1800 мм транспортируют на открытом подвижном железнодорожном транспорте (полувагонах) и специальных автомобилях, обеспечивая защиту стекла от атмосферных осадков.

10.2 При транспортировании ящиков или другого вида тары их устанавливают так, чтобы торцы листов стекла были расположены в них по направлению движения. 

10.3 При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении стекла должны быть приняты меры, обеспечивающие его сохранность от механических повреждений.

10.4 Стекло хранят в сухих, закрытых, отапливаемых помещениях. 

10.5 Срок хранения стекла должен быть не более трех месяцев после поставки или шести месяцев со дня изготовления, в условиях сухого, отапливаемого закрытого склада в ящиках или другом виде тары без нарушения упаковки, если иное не оговорено договором поставки или условиями гарантии изготовителя стекла. После вскрытия упаковки (удаления защитной ленты по периметру) срок хранения стекла с низкоэмиссионным  мягким покрытием составляет не более одной недели.

После резки стекло должно быть установлено в стеклопакет в течение 48 ч.

10.6 При хранении и транспортировании стекло не должно подвергаться воздействию влаги, агрессивной среды и механическим повреждениям.

10.7  При хранении ящики со стеклом или другой вид тары должны быть  установлены в один ярус под углом 10 ° – 15 ° к вертикали на специально предусмотренных опорах. Допускается устанавливать ящики со стеклом в вертикальные стойки, снабженные крепежными элементами, препятствующими перемещению ящиков, а также в два яруса, если имеются специальные привалы и завод-изготовитель допускает такое хранение. Опирать ящики на стены или колонны здания не допускается.
11 Указания по переработке

11.1 Стекло предназначено для использования только в стеклопакетах покрытием внутрь, при этом по всему периметру стекла должна быть очищена от покрытия кромка шириной 8 – 10 мм. Кромка стекла со снятым покрытием не должна попадать в поле зрения при оценке внешнего вида стеклопакета. 

11.2 При распаковывании транспортной тары, хранении стекла и в период его переработки не допускается:

· взаимное касание стекол без прокладки между ними бумаги или другого прокладочного материала, а также касание твердых предметов;

· протирка стекла жесткой тканью и тканью, содержащей царапающие примеси;

· удары жесткими предметами;

· очистка сухого стекла щетками без применения смывающей жидкости;

· длительное присутствие влаги на поверхности стекла.

11.3 Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием необходимо мыть при помощи вертикальных или горизонтальных многоэтапных автоматических моющих установок с использованием теплой деминерализованной воды и мягких роликовых щеток с диаметром волокна не более 0,15 мм. Режим мойки устанавливается в рекомендациях изготовителя стекла.
П р и м е ч а н и е ( Качество воды является важным критерием при мытье стекла с низкоэмиссионным мягким покрытием. Вода не должна содержать примесей (химических средств). Качество воды на всех этапах очистки и мытья стекла, а также используемое оборудование должны соответствовать рекомендациям производителя стекла.

Рекомендуется на последнем этапе мойки использовать деминерализованную воду с электропроводностью не выше 15 мкСм/см. На этапах предварительной и начальной мойки электропроводность деминерализованной воды не должна превышать 30 мкСм/см. 
При ручной мойке стекло допускается мыть неагрессивными стекломоющими средствами, не содержащими абразивных частиц, мягкой не ворсистой ветошью и протирать сухой мягкой не ворсистой ветошью.

11.4 При работе со стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием необходимо использовать чистые матерчатые перчатки во избежание загрязнения жировыми пятнами от пальцев рук.

11.5 Если при переноске стекла используют специальные присоски, то они должны быть размещены на стороне без низкоэмиссионного мягкого покрытия.

11.6 Резку стекла производят по поверхности листа стекла, на которую нанесено низкоэмиссионное  мягкое покрытие, применяя жидкость для резки, рекомендованную изготовителем стекла.
11.7 Поверхность стекла с низкоэмиссионным мягким покрытием должна быть защищена от соприкосновения или трения с любой шероховатой поверхностью.
12 Гарантии изготовителя
12.1 Изготовитель гарантирует соответствие стекла требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

12.2 Гарантийный срок хранения стекла – не менее трех месяцев со дня отгрузки со склада изготовителя или не менее шести месяцев со дня изготовления.


	Додаток А
 (довідковий)


Довідкові теплотехнічні характеристики склопакетів
При використанні скла з низькоемісійним м'яким покриттям у склопакетах поліпшуються їхні теплотехнічні характеристики: чим нижче коефіцієнт емісії, тим вище опір теплопередачі, розрахований для центральної зони склопакетів з алюмінієвими дистанційними рамками. 

Коефіцієнт  теплопередачі U  розрахований  по [2], опір теплопередачі R − по [3]. 

Орієнтовне порівняння характеристик склопакетів, виготовлених із застосуванням стекол з низькоемісійним м'яким покриттям з різними значеннями коефіцієнта емісії  наведено у таблиці А.1. 
Граничні умови розрахунку теплофізичних характеристик наведено у  таблиці А.2.

Для  розрахунку опору прийняті наступні граничні умови: температура внутрішнього повітря й коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні − відповідно до ДСТУ Б В.2.6-17; температура зовнішнього повітря − прийнята рівній температурі повітря найбільш холодної п'ятиденки для Москви забезпеченістю 0,92 по [4]; коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні − розрахований для кліматичних параметрів холодного періоду року  для Москви по [4],  [температура  повітря   найбільш холодної п'ятиденки забезпеченістю 0,92 (мінус 28 °С) і максимальна із середніх швидкостей вітру по румбах за січень (4,9 м/с)]. 
	Приложение А
(справочное)

Справочные теплотехнические характеристики стеклопакетов

При использовании стекла с низкоэмиссионным мягким покрытием в стеклопакетах улучшаются их теплотехнические характеристики: чем ниже коэффициент эмиссии, тем выше сопротивление теплопередаче, рассчитанное для центральной зоны стеклопакетов с алюминиевыми дистанционными рамками. 
Коэффициент   теплопередачи   U  рассчитан  по [2], сопротивление теплопередаче R − по [3]. 
Ориентировочное сравнение характеристик стеклопакетов, изготовленных с применением стекол с низкоэмиссионным мягким покрытием и различными значениями коэффициента эмиссии  приведено в таблице А.1. 
Граничные условия расчета теплофизических характеристик приведены в таблице А.2.

 Для  расчета сопротивления приняты следующие граничные условия: температура внутреннего воздуха и коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности − по ГОСТ 26602.1; температура наружного воздуха − принята равной температуре воздуха наиболее холодной пятидневки для Москвы обеспеченностью 0,92 по [4]; коэффициент теплоотдачи наружной поверхности − рассчитан для климатических параметров холодного периода года  для Москвы по [4],  [температура  воздуха   наиболее   холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (минус 28 °С) и максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь (4,9м/с)].


Таблиця  А.1  − Теплофізичні характеристики склопакетів 
Таблица   А.1  − Теплофизические характеристики стеклопакетов
	Коэффіцієнт емісії Коэффициент эмиссии
	Конструкція склопакета
Конструкция стеклопакета
	Опір теплопередачі R по [3], м2·°С/Вт Сопротив
ление теплопере
даче R по [3], м2·°С/Вт
	Коефіцієнт теплопереда

чі U по [2], Вт/м2·°С Коэффи
циент теплопередачи U по [2], Вт/м2·°С

	1
	2
	3
	4

	Склопакети загального призначення 
Стеклопакеты общестроительного назначения

	
	4М1–16 воздух–4М1
4М1–16 воздух–4М1
	0,34
	2,74

	
	4М1–16 воздух–4М1-16 воздух-4М1
4М1–16 воздух–4М1-16 воздух-4М1
	0,56
	1,79

	Енергозберігаючі однокамерні склопакети з одним склом з низькоемісійним м’яким покриттям, заповнені повітрям 
Энергосберегающие однокамерные стеклопакеты с одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием, заполненные воздухом

	0,02
	4М1–16 повітря–4і1

4М1–16 воздух–4И-1
	0,56
	1,31

	0,04
	4М1–16 повітря–4і2
4М1–16 воздух–4И-2
	0,54
	1,37

	0,08
	4М1–16 воздух–4і3

4М1–16 воздух–4И-3
	0,52
	1,48

	0,10
	4М1–16 воздух–4і4

4М1–16 воздух–4И-4
	0,51
	1,54

	Енергозберігаючі однокамерні склопакети з одним склом з низькоемісійним м’яким покриттям, заповнені аргоном 
Энергосберегающие однокамерные стеклопакеты с одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием, заполненные аргоном

	0,02
	4М1–16 Ar–4і1

4М1–16 Ar–4И-1
	0,70
	1,03

	0,04
	4М1–16 Ar–4і2

4М1–16 Ar–4И-2
	0,68
	1,10

	0,08
	4М1–16 Ar–4і3
4М1–16 Ar–4И-3
	0,64
	1,22

	0,10
	4М1–16 Ar–4і4

4М1–16 Ar–4И-4
	0,62
	1,28

	Енергозберігаючі однокамерні склопакети з одним склом з низькоемісійним м’яким покриттям, заповнені криптоном 
Энергосберегающие однокамерные стеклопакеты с одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием, заполненные криптоном

	0,02
	4М1–16 Кr–4і1

4М1–16 Кr–4И-1
	0,79
	0,92

	0,04
	4М1–16 Кr–4і2

4М1–16 Кr–4И-2
	0,76
	0,99

	0,08
	4М1–16 Кr–4і3
4М1–16 Кr–4И-3
	0,70
	1,12

	0,10
	4М1–16 Кr–4і4
4М1–16 Кr–4И-4
	0,68
	1,18


Продовження таблиці А1

Продолжение таблицы А1

	1
	2
	3
	4

	Енергозберігаючі двокамерні склопакети з одним склом з низькоемісійним м’яким покриттям, заповнені повітрям 
Энергосберегающие двухкамерные стеклопакеты с одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием, заполненные воздухом

	

	0,02
	4М1–16повітря–4М1–16 повітря–4і1
4М1–16воздух–4М1–16 воздух–4И-1
	0,89
	1,04

	0,04
	4М1–16повітря–4М1–16 повітря–4і2
4М1–16воздух–4М1–16 воздух–4И-2
	0,87
	1,08

	0,08
	4М1–16повітря–4М1–16 повітря–4і3
4М1–16воздух–4М1–16 воздух–4И-3
	0,83
	1,15

	0,10
	4М1–16повітря–4М1–16 повітря–4і4
4М1–16воздух–4М1–16 воздух–4И-4
	0,81
	1,18

	Примітка.   1 Ar – заполнение стеклопакета аргоном (100 %).

                      2  Кr – заполнение стеклопакета криптоном (100 %). 

П р и м е ч а н и я


   1 Ar – заполнение стеклопакета аргоном (100 %).

   2  Кr – заполнение стеклопакета криптоном (100 %).


Таблиця А.2 − Граничні умови розрахунку теплофізичних  характеристик
Таблица А.2  − Граничные условия расчета теплофизических характеристик

	Характеристика
	Температура зовнішнього повітря Тн
Температура наружного воздуха Тн
	Коефіцієнт тепловіддачі

зовнішньої поверхні αн

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности αн
	Температура повітря  у приміщенні Тв

Температура воздуха в помещении Тв
	Коефіцієнт тепловіддачі

внутрішньої поверхні αв

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности αв

	Опір  теплопередачі 
Сопротивление теплопередаче 
R, м2·°С/Вт
	-28 °С
	30,09 Вт/м2·°С
	+18 °С
	8 Вт/м2·°С

	Коефіцієнт теплопередачі 
Коэффициент теплопередачи 
U, Вт/м2·°С
	+2,5°С
	23 Вт/м2·°С
	+17,5 °С
	8 Вт/м2·°С


	Бібліографія
[1] ISO 9050:2003   
 Скло у будівництві – Визначення світлопропускання, прямого сонячного пропускання, загального пропускання сонячної енергії та ультрафіолетового пропускання  і відповідні параметри скління

[2]  ISO 10292:1994
Скло у будівництві – Розрахунок коефіцієнта термічного пропускання U у стаціонарному режимі для багатошарового скління

[3]  РД 04882451-03-2001 

Методика розрахунку опору теплопередачі склопакетів, ЗАТ «Інститут Скла»

[4]  МСН 2.04-01-97 
Будівельна кліматологія
	Библиография
[1] ИСО 9050:2003
Стекло в строительстве – Определение светопропускания, прямого солнечного пропускания, общего пропускания солнечной энергии и ультрафиолетового пропускания и соответствующие параметры остекления

[2]  ИСО 10292:1994
Стекло в строительстве – Расчет коэффициента термического пропускания U в стационарном режиме для многослойного остекления
[3]  РД 04882451-03-2001 
Методика расчета сопротивления теплопередаче стеклопакетов, 
ОАО «Институт Стекла» 

 [4]  МСН 2.04-01-97  
Строительная климатология


	УДК   666.151:006.354   ДК 004  81.040.20 
Ключові слова: листове скло, низькоемісійне м'яке покриття, крайова зона, клас енергозбереження, коефіцієнт емісії, упакування, маркування, методи контролю  
	УДК   666.151:006.354     МКС  81.040.20              И 17 ОКП
Ключевые слова: листовое стекло, низкоэмиссионное мягкое покрытие, краевая зона, класс энергосбережения, коэффициент эмиссии, упаковка, маркировка, методы контроля


[image: image11.png]



44
43

_1267871980.unknown

_1267872093.unknown

_1267872079.unknown

_1263634437.unknown

_1267866695.unknown

_1263634423.unknown

